الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
و البيـداغـوجـي



	برنامج التكوين التحضيري

الدبــاغة




                       برنامج التكوين التحضيري


الدبــاغة

نصائح وتوجيهات للمكونين 

نضع بين أيديكم هذه الوثيقة الممثلة في البرنامج التحضيري الموجه خصوصا لتحديد مستوى شريحة من المتربصين غير الحائزين على المستوى الدراسي المطلوب

 برنامج التكوين التحضيري هذا هو مجموعة من التمارينات الأولية مصحوبة بعدد من المعارف النظرية 
و التكنولوجية الضرورية للتحكم و الفهم الجيد للتخصص 

يساعد الاكتساب التدرجي للمهارات اليدوية و المعارف التي تساعد على تقوية الثقة بالنفس 

كما نجلب انتباه المكونين إلى أنهم يحظون بحرية واسعة في التوسع في الدروس التطبيقية و اختيار طريقة التنشيط وفق درجة فهم  المجموعة 

في نهاية مرحلة التكوين التحضيري يسجل المتربص لمتابعة التكوين الذي حضر له .

التكوين التحضيري : 

- شروط الإلتحاق : 

         - لا شيء 

- مدة التكوين التحضيري :

        - 6 أشهر

- تتويج التكوين التحضيري :

       - لا شيء 

- طرق التقييم : 

       - تقييم تكويني تصحيحي 
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	01 سا
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تمرين رقم 1 

العنوان : تقديم الجلد 

1 – غرض التمرين :

- سمي مختلف مناطق و طبقات الجلد

2  –طريقة التنفيذ :

- أبسط قطعة من جلد البقر على الطاولة

- جس الجلد في أماكن مختلفة

- بين الخلاف في التكوين ، الليونة و سمك الجلد في مختلف مناطقه

- حدد منطقة الخواصر ، العنق و الكتف

- بين جهة اللحم و جهة الشعر

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- جلد البقر

5 – الأدوات و المعدات :


- لاشيء



6 - المعارف العلمية :


- لاشيء

7 - الملاحظات :

تمرين رقم 2 

العنوان : حفظ الجلد الخام

1 – غرض التمرين :

- بين طرق الحفظ
2  –طريقة التنفيذ :

- حضر قطعة جلد خام طري و نقي

- راقب حالة هذا الجلد

- قم بوزن الجلد

- قم بوزن كمية من الملح تساوي نصف وزن الجلد

- ضع الملح على جهة اللحم من الجلد

- تأكد من أن الجلد منشور بشكل جيد على أرض نقية و مائلة
3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 
4 -  المواد المستعملة  :

- جلد بقر طري + ملح
5 – الأدوات و المعدات :


- شبكة ( بولي ) 
6 - المعارف العلمية :


- مفاهيم حول جهة الشعر ، جهة اللحم


- مفاهيم حول القسمة و النسبة المئوية


- أخطار إنحلال الجلد
7 - الملاحظات :

تمرين رقم 3

العنوان : تصنيف الجلود الخام 

1 – غرض التمرين :

- تعلم كيف تتعرف على عيوب الجلد الخام
2  –طريقة التنفيذ :

- حضر 04 قطع من الجلود الخام المملحة

- ذر الملح

- أنشر الجلد على أن تكون جهة اللحم من الأعلى

- حدد جميع العيوب

- راقب جهة الشعر ووضعية كل قطعة

- بين النقائص

- وجه كل قطعة نحو الصنف الملائم
3 - الوقت المتوقع :

-  02 ساعة
4 -  المواد المستعملة  :

- 04 قطع من جلد البقر المملح
5 – الأدوات و المعدات :


- شبكة ( بولي )
6 - المعارف العلمية :


- نقائص الجلد الخام


- أصناف الجلد
7 - الملاحظات :

- أغلبية التمرينات تعالج جلد البقر لكونه يجمع كل عمليات الدباغة

تمرين رقم 4 

العنوان : نقع الجلود الخام

1 – غرض التمرين :

- تعلم تليين الجلد

2  –طريقة التنفيذ :

- القيام بوزن أربع قطع جلد خام متجانسة 

- إملأ ( اللبادة ) بكمية من الماء تساوي 3 مرات وزن الجلد

- أتركه 15 دقيقة

- شغل ( اللبادة )

- أتركه يدوره 30 دقيقة

- أضف منظفا مناسبا ( 0.30 بالمئة )

- أتركه يدور

- بعد 24 ساعة أغسل بالماء

- راقب طراوة و نظافة الجلد

- أفرغ ( اللبادة )

3 - الوقت المتوقع :

- 04 ساعات في حصتين 

4 -  المواد المستعملة  :

- جلود خام ، ماء ، منظف

5 – الأدوات و المعدات :


- ( لبادة ) ، ميزان


6 - المعارف العلمية :


- الوزن ، وحدة الوزن 


- حساب النسبة المئوية


- الإحتياطات الأمنية ( لبس الجزمة )

7 - الملاحظات :

- مدة هذه العملية 24 سا لكن حضور المكونين من بداية العملية إلى نهايتها ، يعد ضروريا 

تمرين رقم 5 

العنوان : تقديم و عرض اللبادة

1 – غرض التمرين :

- تقديم اللبادة

2  –طريقة التنفيذ :

- قدم اللبادة

- بين مختلف أجزاء اللبادة 

- شغل اللبادة

- بين الإحتياطات اللازمة عند استعمال اللبادة 

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- لاشيء 

5 – الأدوات و المعدات :


- اللبادة  



6 - المعارف العلمية :


- أهمية اللبادة في الدباغة 


- الإحتياطات اللازمة عند استعمال اللبادة

7 - الملاحظات :

تمرين رقم 6 

العنوان : معط و صقل الجلود 

1 – غرض التمرين :

- تعلم معط الجلد ونفخه

2  –طريقة التنفيذ :

- إملأ اللبادة بكمية من الماء تساوي 3 مرات وزنه

- أضف كميات صغيرة 0.3   من الجير و كبريتات الصوديوم ( 0.1   ) 

- قم بقياس سمك الجلود

- ضع قطع الجلود الأربعة في حوض اللبادة 

- اجعل اللبادة في حالة دوران 

- راقب حالة الجلود بعد ساعتين و بعد 4 ساعات 

- قم بقياس سمك الجلود

- إذا معط الجلد بشكل جيد و أصبح منتفخا بما فيه الكفاية ، أفرغ اللبادة

- في حالة العكس أضف كميات صغيرة من الجير و الكبريتات

- تعامل مع المواد المستعملة في هذه العملية بحذر كبير ( القفازات ، القبعة )

3 - الوقت المتوقع :

- 04 ساعات

4 -  المواد المستعملة  :

- 4 قطع جلود ملينة

5 – الأدوات و المعدات :


- 1 لبادة، مقياس السمك


6 - المعارف العلمية :


- الإحتياطات اللازمة عند استعمال الجير و الكبريتات 


- التكون الكميائي للشعر


- قياس سمك الجلد

7 - الملاحظات :

- تختلف طريقة التنفيذ عندما نريد إسترجاع الصوف أو الشعر

تمرين رقم 7 

العنوان : تقديم آلة الكشط 

1 – غرض التمرين :

- تعلم كشط الجلد يدويا أو آليا
2  –طريقة التنفيذ :

- قدم آلة الكشط

- بين مختلف أجزاء آلة الكشط

- بين نظام الأمن

- شغل آلة الكشط

- تدرب على الكشط

- بين الضبط اللازم

- وقف الآلة
3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 
4 -  المواد المستعملة  :

- الجلود الممعطة من الإختيار الرابع ( حثالة نفاية )
5 – الأدوات و المعدات :


- آلة الكشط 


6 - المعارف العلمية :


- بنية ( تكوين ) الجلد التحتاني ( النسيج التحتاني )


- الإحتياطات
7 - الملاحظات :

- لاشيء

تمرين رقم 8 

العنوان : الكشط

1 – غرض التمرين :

- تنحية طبقة الجلد التحتاني

2  –طريقة التنفيذ :

- قياس سمك أربع قطع ممعطة من جلد البقر

- استعمل مكشطا لنزع النسيج التحتاني للجلد

- قياس سمك الجلد من جديد

- توقيف الآلة

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- 4 قطع من الجلود الممعوطة

5 – الأدوات و المعدات :


- مكشط  ( المعط ) 



6 - المعارف العلمية :


- طبقات الجلد ( الأنسجة المكونة ) 

7 - الملاحظات :

- الكشط اليدوي لا يعطي دوما نتائج جيدة

تمرين رقم 9 

العنوان : الغمس

1 – غرض التمرين :

- تقسيم الجلد حسب طبيعة الدباغة
2  –طريقة التنفيذ :

- التقطيع إلى أشرطة 

. أنشر جلد بقرة مكشوط على طاولة 

. حدد المحور الطولي حسب العمود الفقري 

. أطو الجلد وفق هذا المحور

. أقطع باستعمال سكين ملائم

- الغمس 

. بنفس الطريقة حدد الخواصر على القطعة المطلوبة على العمود الفقري 

. قطع الخاصرتين معا بسكين ملائم

. اخرج الخاصرتين و الأطراف الرقيقة من الجلد
3 - الوقت المتوقع :

- 04 ساعة 
4 -  المواد المستعملة  :

- قطعتين من جلد مكشوط
5 – الأدوات و المعدات :


- طاولة ، سكين 

6 - المعارف العلمية :


-  أجزاء الجلد


- طرق الدباغة
7 - الملاحظات :

تمرين رقم 10 

العنوان :  الوزن 

1 – غرض التمرين :

- أن تكون لديك القدرة على تحديد الوزن المرجعي لحساب الجرعات لاحقا

2  –طريقة التنفيذ :

- خذ كمية من جلد القفا و الخواصر أو من أشرطة جلد البقر

- قم بالوزن و سجل هذا الوزن

- أجبر إلى 0.5 كلغ

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- كمية من الأشرطة ، الخواصر ، جلد القفا

5 – الأدوات و المعدات :


- ميزان

6 - المعارف العلمية :


- أقسام الجلد 


- مفاهيم حول الوزن و الوحدة 

7 - الملاحظات :

تمرين رقم 11 

العنوان : نزع الجير

1 – غرض التمرين :

- تعلم نزع الكلس من الجلد

2  –طريقة التنفيذ :

- وزن أو أخذ أشرطة من الجلد

- ضع 04 أشرطة في اللبادة

- ضف كمية من الماء تساوي وزن الجلد

- أضف كمية قليلة من سلفات المانيزيوم أو الملح تعادل ( 0.36   )

- أضف كميات قليلة من حمض النمليك

- دور القصار لمدة 3 لإلى 6 ساعات 

- اغسل

- راقب PH الجلد

- إذا كان PH يساوي 8 أضف حمض النمليك 

3 - الوقت المتوقع :

- 03 ساعات

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة من الجلد المكشوط ، سلفات المانيزيوم ، حمض النمليك مؤشر التلوين 
5 – الأدوات و المعدات :


- 1 لبادة

6 - المعارف العلمية :


- مفاهيم حول الأحماض ، القواعد و الأملاح


- مفاهيم حول PH

- محاذير استعمال الأحماض

7 - الملاحظات :

- لا شيء

تمرين رقم 12 

العنوان : نزع الشحم

1 – غرض التمرين :

- تعلم نزع شحوم الجلد كميائيا

2  –طريقة التنفيذ :

- في نفس لبادة نزع الكلس و لنفس الكمية من الجلود منزوعة الكلس ، نضيف كمية قليلة من المطهرات الملائمة ( 0.3 % ) و كمية قليلة من البترول

- التدوير لمدة 30 دقيقة

- الغسل حتى صفاء الماء

3 - الوقت المتوقع :

- 02  ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة من الجلود المنزوعة الكلس ، مطهر ، بترول

5 – الأدوات و المعدات :


- 01 لبادة

6 - المعارف العلمية :


- المكونات الكميائية للجلد


- سلبيات الشحوم عند خرط الجلود

7 - الملاحظات :

تمرين رقم 13 

العنوان : الكبس 

1 – غرض التمرين :

- تعلم إزالة ألياف الجلد
2  –طريقة التنفيذ :

- في نفس وعاء نزع الشحم و الغسل و بنفس قطع الجلد

- أضف كمية قليلة من الأنزيمات المناسبة

- خض لمدة ساعة أو ساعتين

- أفرغ الوعاء
3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 
4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة من الجلد منزوعة الشحم و الكلس + أنزيم 
5 – الأدوات و المعدات :


- 01 لبادة
6 - المعارف العلمية :


- المكونات الكميائية للجلد


- سلبيات تواجد الألياف الصفراء


- أهمية العمليتين
7 - الملاحظات :

- يعتمد ( الكبس و نزع الشحم ) أساسا على مصدر الجلد و نوع الحيوان

تمرين رقم 14 

العنوان : البيكلاج ( التخليل )

1 – غرض التمرين :

- تعلم تحميض الجلود من أجل تحضيرها للدبغ

2  –طريقة التنفيذ :

- ضع أربعة جلود منزوعة الكلس و الشحم و مكبوسة في لبادة

- أضف كمية من الماء تساوي 3% من وزن الجلود 

- أضف 8 % من كلور الصوديوم

- أضف 3 % من الحمض الكبريتي المميه بدرجة 1/20

- شغل اللبادة لمدة ساعتين

- راقب حموضة ( PH ) الجلد

- إذا كان الـ  ( PH ) أكبر من 3 ، أضف الحمض حتى يصل إلى 3

3 – الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 قطع من الجلد منزوعة الكلس ، الشحم و مكبوسة ، حمض الكبريت أو حمض نمليك  ملح ( كلور الصوديوم ) ، ورق ( PH )

5 – الأدوات و المعدات :


- لبادة

6 - المعارف العلمية :


- طريقة التخفيف و إضافة الأحماض


- نفخ الجلد


- الإحتياطات الأمنية 


- أهمية البيكلاج ( التخليل )

7 - الملاحظات :

- لاشيء 

تمرين رقم 15 

العنوان : الدباغة بالكروم 

1 – غرض التمرين :

- تعلم دبغ جلد بتحويله من مادة قابلة للتفسخ إلى مادة غير قابلة للتفسخ

2  –طريقة التنفيذ :

- في نفس وعاء البيكلاج ( التخليل )

- أضف سلفات الكروم ( كمية تساوي 5 % )

- شغل اللبادة لمدة 5 ساعات

- تأكد من أن الكروم لون كامل الجلد

- إذا لم يلون جميع الجلد أضف سلفات الكروم و حمض النمليك

- أضف بيكاربونات الصوديوم

- واصل الدوران

- قم باختيار التقلص

3 - الوقت المتوقع :

- 08 ساعات ( في حصة واحدة )

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 قطع من الجلد المخلل ، سلفات الكروم ، بيكاربونات الصوديوم 

5 – الأدوات و المعدات :


- لبادة

6 - المعارف العلمية :


- الدباغة بالكروم


- الإحتياطات الأمنية

7 - الملاحظات :

- يمكن للمعايير المذكورة أعلاه أن تتغير حسب قانون التصنيع أو حسب البطاقة الفنية لكل مادة 

تمرين رقم 16 

العنوان : الدبغ النباتي

1 – غرض التمرين :

- تعلم استعمال المستخلصات النباتية لتحويل الجلد من مادة قابلة للتفسخ إلى مادة غير 

قابلة للتفسخ 

2  –طريقة التنفيذ :

- قم بوزن 4 قطع جلدية منزوعة الكلس و الشحم و خضعت لعملية التخليل  

- أضف مستخلص ( كبراش QUEBRACHO ) في وعاء البيكلاج ( التخليل )

- شغل اللبادة و بعد ساعة راقب درجة فعل الدباغ

- أضف كمية من مستخلص ميموزا

- واصل الدوران لمدة ساعتين

- أضف كمية مستخلص الكستنة

- واصل الدوران لمدة ساعة

3 - الوقت المتوقع :

- 08 ساعات في حصة واحدة

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 جلود مخللة مستخلص الكبراس ، الميموزا و الكستنة

5 – الأدوات و المعدات :


- لبادة

6 - المعارف العلمية :


- الدبغ النباتي


- الدباغ النباتي

7 - الملاحظات :

- تبقى معايير مواد الدباغة الواجب إضافتها مرتبطة بكمية المواد و بتوجيهات البطاقة التقنية لكل مادة

تمرين رقم 17 

العنوان : العصير ( العصر ) 

1 – غرض التمرين :

- عزل كمية من الماء و بقايا المواد غير العالقة بالجلد بعد نضجه و تهيئته
2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم آلة العصر ( العصارة )

- وضع أشرطة الجلود الواحدة بعد الأخرى على بساط العصارة

- ضبط ضغط العصارة حسب سمك الجلود و حسب كمية الماء الواجب استخراجها

- القيام بعملية العصر

- قارن الفرق بين الرطوبة و الوزن

- تعيين الكمية الواجب عزلها
3 - الوقت المتوقع :

- 04 ساعات 

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 قطع من الجلود المهيأة 
5 – الأدوات و المعدات :


- العصارة
6 - المعارف العلمية :


- الإحتياطات الأمنية


- أهمية التعصير ( العصر )
7 - الملاحظات :

- ( العصر ) التعصر عملية تعاد بنفس الطريقة السابقة و ليس تمرينا

تمرين رقم 18 

العنوان : الشق

1 – غرض التمرين :

- تعلم شق الجلد إلى إلى طبقتين في أتجاه السمك
2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم جهاز الشق

- تدرب على شق قطع صغيرة

- القيام بالضبط اللازم حسب السمك و القشرة و الطبقة المراد الحصول عليها

- القيام بشق القطع الأربعة المعصورة

- القيام بقياس سمك زهرة الجلد و قشرة الجلد
3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 
4 -  المواد المستعملة  :

- 04 قطع من الجلد المعصور
5 – الأدوات و المعدات :


- جهاز الشق
6 - المعارف العلمية :


- مفاهيم حول الجلد التحتاني و زهرة الجلد الفوقاني 


- تخصيص الجلد المصنع من الطبقة التحتانية و جلود الطبقة القوقانية 
7 - الملاحظات :

- عملية خاصة بالجلود السميكة

تمرين رقم 19 

العنوان : الشحذ و التسوية

1 – غرض التمرين :

- تعلم صناعة جلد ذو سمك موحد
2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم ( المشحذة )

- بين الضبط اللازم لتسوية السمك

- قياس السمك المرتخي

- تدرب على الشحذ

- اشحذ 04 أشرطة مشقوقة

- قياس سمك من جديد

- تصنيف الأشرطة المشحوذة
3 - الوقت المتوقع :

- 03 ساعات
4 -  المواد المستعملة  :

-  04 قطع جلدية مشقوقة
5 – الأدوات و المعدات :


- مشحذة  + مقياس السمك



6 - المعارف العلمية :


- أهمية تسوية السمك


- أهمية التصنيف بعد الشحذ
7 - الملاحظات :

- لا شيء

تمرين رقم 20 

العنوان : إعادة الدباغة ( التليين )

1 – غرض التمرين :

- تعلم إعطاء الجلد مقاومة باستعمال مواد التليين
2  –طريقة التنفيذ :

- القيام بوزن الجلود المشحوذة و تسجيل الوزن

- غسل الجلود المشحوذة

- إحضار حوض قصير

- إحضار كمية من مواد الدباغة المستخلصة من النباتات مركبة أو معدنية حسب نوع السلعة

-  شغل اللبادة لمدة ساعتين

- راقب إفراغ الحوض
3 - الوقت المتوقع :

- 03 ساعات

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة من الجلود المشحوذة ، دباغ مركب معدنبي ، نباتي 

5 – الأدوات و المعدات :


- لبادة 



6 - المعارف العلمية :


- مواد التليين 


- أهمية التليين

7- الملاحظات :

- يمكن أن توصف معايير الدباغ المستعمل حسب قانون خاص بصناعة المادة ( السلعة ) أو حسب بطاقة تقنية

تمرين رقم 21 

العنوان : الصبغ ( الصباغة )

1 – غرض التمرين :

- تعلم تلوين جلد ملين
2  –طريقة التنفيذ :

- أضف حمضا أو قاعديا في حوض التليين لضبط الحموضة ( PH ) حسب طبيعة الملون

- أضف الملون ( كمية كافية )

- شغل اللبادة لمدة ساعة أو ساعتين

- راقب تلوين الجلد

- إذا لم يتم التلوين ، اضبط الحموضة من جديد بإضافة حمض أو قاعدي حتى يثبت الملون على الجلد

3 - الوقت المتوقع :

- 03 ساعات
4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة جلدية ملينة ، ورق PH
5 – الأدوات و المعدات :


- لبادة
6 - المعارف العلمية :


- مفهوم الحموضة PH

- العائلات المهمة في الملونات

7 - الملاحظات :

- بعض الملونات تحتاج إلى استعمال الحرارة لتظهر فعاليتها

تمرين رقم 22 

العنوان : التغذية 

1 – غرض التمرين :

- تعلم تحسين ليونة الجلد بإضافة الزيوت
2  –طريقة التنفيذ :

- حضر خليطا ( زيت مكبرت + ماء ساخن ) في سطل

- اسكب الخليط في اللبادة خلال إشتغاله

- واصل الدوران لمدة ساعة

- راقب ليونة الجلد

- راقب إفراغ الحوض

3 - الوقت المتوقع :

- 04  ساعات
4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة جلدية مصبوغة + الزيت المكبرت
5 – الأدوات و المعدات :


- اللبادة 



6 - المعارف العلمية :


- الخليط  


- الزيوت المكبرتة

7 - الملاحظات :

- لاشيء 

تمرين رقم 23 

العنوان : التجفيف

1 – غرض التمرين :

- جفف الجلد بغرض إنهائه

2  –طريقة التنفيذ :

- القيام بعصر 04 أشرطة جلدية ملينة ، مصبوغة و مغداة بالطريقة المذكورة في التمارين السابقة

- التجفيف على الفارغ : 

    . حضر الآلة ( مجفف على الفارغ )

                            . أضبط الحرارة ، الضغط و الوقت

                            . جفف الأشرطة الأربعة

- التجفيف النفقي : 

      . حضر المجفف النفقي

                            . اضبط حرارة و سرعة التمرير

                            . جفف الأشرطة الأربعة بالتعليق أو على إطار

- التجفيف الحر :        

    . جفف الأشرطة الأربعة بتعليقها في مستوى مهوى

                            . احرص على أن تبقى نسبة رطوبة الجلد في حدود 18 %
3 - الوقت المتوقع :

- 06 ساعات ( على 3 حصص ) 

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة جلدية ، ملينة ، ملونة ، مستودع للتجفيف الحر 

5 – الأدوات و المعدات :


- المجفف على الفارغ ، المجفف النفقي ، مستودع للتجفيف الحر  



6 - المعارف العلمية :


- رطوبة الجلد

7 - الملاحظات :

-  يتطلب كل نوع من المصنوعات الجلدية تجفيفا خاصا و يمكن في بعض الحالات أن يتطلب طريقتين من طرق التجفيف

تمرين رقم 24 

العنوان : الدبغ و التقصير

1 – غرض التمرين :

- تعلم تليين الجلود بطريقة ميكانيكية

2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم آلة الدبغ

- معاينة جلد عن طريق الجس

- تشغيل الآلة

- تمرير شريط الجلد في الآلة

- معاينة الجلد من جديد

- اخذ عدد من الجلود

- معاينة ليونة الجلد قبل التقصير

- وضع الجلود في اللبادة

- تشغيل اللبادة لمدة ساعتين

- معاينة الليونة من جديد

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- مجموعة من أشرطة الجلود

5 – الأدوات و المعدات :


- آلة الدبغ  ، اللبادة

6 - المعارف العلمية :


-  أهمية الليونة بالنسبة للجلد


- التكوين الليفي للجلد


- محاذير استعمال آلة الدبغ 

7 - الملاحظات :

- لا شيء

تمرين رقم 25 

العنوان : تجهيز الجلد ( إنهاء الجلد )

1 – غرض التمرين :

- تعلم تحضير مادة الإنهاء 
2  –طريقة التنفيذ :

- تحضير سطل فارغ

- صب الرودير ( مستقطب = عنصر أو ماسك )

- أضف المحلول بكمية كافية

- إضافة الملون حسب الرغبة

- التجهيز باستعمال فرشاة على قطعة للتأكد من اللون المرغوب فيه

- اختر طريقة الإستعمال المناسبة
3 - الوقت المتوقع :

- 06 ساعات ( على 03 حصص ) 
4 -  المواد المستعملة  :

- ماسك ، محلول 
5 – الأدوات و المعدات :


- فرشاة ، سطل ، أدوات التخليط 


6 - المعارف العلمية :


- مواد الإنهاء


- أهمية الإنهاء
7 - الملاحظات :

- لا شيء 

تمرين رقم 26 

العنوان : طرق تطبيق الإنهاء 

1 – غرض التمرين :

- تعلم استعمال وسائل الإنهاء

2  –طريقة التنفيذ :

- استعمال الفرشاة :




. المسك اليدوي للفرشاة




. بين التطبيق المتجانس لطبقة أو اثنين

- استعمال الفرد :




. التدوين الكافي لخليط الإنهاء




. ضبط الفتحة ( التدفق )




. ضبط ضغط الضابط 




. بين طريقة القيام بتمريرتين متعامدتين لتجانس الإنهاء

- استعمال آلة الستار :




. ضبط لزوجة المادة




. ضبط سرعة الجلود

- استعمال الصابغ :




. ضبط تدفق الفرد




. ضبط سرعة دوران الفرد




. ضبط سرعة سحب الجلود

3 - الوقت المتوقع : 

- 12 ساعة  ( على 3 حصص )

4 -  المواد المستعملة  :

-  بعض قطع و بقايا الجلود 

5 – الأدوات و المعدات :


- فرشاة ، سطل ، أدوات التخليط

6 - المعارف العلمية :


- الفرشاة ، الفرد + ضاغط ، الصابغ ، آلة الستار

7 - الملاحظات :

-  لاشيء

تمرين رقم 27 

العنوان : التثبيت الميكانيكي  

1 – غرض التمرين :

- تعلم إستعمال آلات التثبيت

2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم الضاغط الدوار

- إحضار الملمع

- إحضار آلة التبرغل

- بين ضبط مختلف العوامل ( الحرارة ، الضغط ، الوقت )

- العلاقة : نوع ( مواد الإنهاء   - طريقة الإستعمال -  التثبيت     ) 

3 - الوقت المتوقع :

-  08 ساعات

4 -  المواد المستعملة  :

- مختلف المصنوعات الجلدية 

5 – الأدوات و المعدات :


- ملمع ، مزيل التجعدات ، ضاغط الدوار  

6 - المعارف العلمية :


- خصائص مواد الإنهاء 

7 - الملاحظات :

- لاشيء

تمرين رقم 28 

العنوان : الصقل

1 – غرض التمرين :

- تعلم استعمال آلة الصقل

2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم آلة الصقل

- اختر أشرطة الجلود التي بظهرها عيوب يمكن أن تخفى

- صقل الوجه الخارجي

- لاحظ إخفاء العيوب

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- 04 أشرطة جلدية مخصصة للنيبيك NUBUCK
5 – الأدوات و المعدات :


- صقل الجلود 



6 - المعارف العلمية :


- العيوب الظاهرة على الوجه الخارجي للجلد 

7 - الملاحظات :

- لاشيء 

تمرين رقم 29 

العنوان : قياس الجلود

1 – غرض التمرين :

- تعلم قياس مساحة الجلد
2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم وسيلة القياس 

- اختر قطع جلدية ذات مساحات مختلفة 

- ضع مجموعة من القطع على التوالي

- سجل مساحة كل قطعة

- قدر المساحة بالديسمتر المربع

- ابحث عن ما يعادلها بالقدم المربع
3 - الوقت المتوقع :

-  02 ساعة
4 -  المواد المستعملة  :

- مجموعة من القطع الجلدية
5 – الأدوات و المعدات :


- آلة القياس الكهربائية
6 - المعارف العلمية :


- القدم المربع
7 - الملاحظات :

- القياس المستعمل عالميا في تجارة جلود الكروم هو القدم المربع أما بالنسبة للجلود المدبوغة نباتيا فهو الكلغ

تمرين رقم 30 

العنوان : تخزين و تسويق الجلود

1 – غرض التمرين :

- معرفة ظروف تخزين الجلود

2  –طريقة التنفيذ :

- تقديم مخزن للتخزين

- العوامل : ( الحرارة ، الرطوبة ، مدة التخزين ، ثبات الإنهاء تحت الضوء )

- بيع جلود الكروم

- بيع جلود الدباغ النباتي

- ثمن البيع مع جميع الضرائب

3 - الوقت المتوقع :

- 02 ساعة 

4 -  المواد المستعملة  :

- لا شيء

5 – الأدوات و المعدات :

- لا شيء 



6 - المعارف العلمية :

- لا شيء 

7 - الملاحظات :

- لا شيء 

التكوين الأولي 
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