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مقدمــــة
الخياطة :هي عملية ربط الملابس أو الجلود أو الفرو أو المواد المرنة الأخرى ببعضها البعض باستخدام إبرة وخيط. وفي معاجم اللغة نجد خَاطَ الثَّوْبَ أي ضَمَّ أجْزَاءهُ بِخُيُوطٍ تَحْمِلُهَا إِبـْـرَةٌ، فيكون الثوب مَخِيط ومَخْيُوط. يعود استخدام الخياطة إلى العصور الحجرية (30000 سنة قبل الميلاد). وقد سبقت الخياطة نسج الملابس. ويقال أن أول من عمل بها هو نبي الله إدريس عليه السلام، وارتبط تطور هذه الصنعة دائما بتطور النسيج.

                 - صناعة الأنسجة تنطلق من مادة خام طبيعية ( قطن,صوف )او اصطناعية  (الدباقة و الاسيتات )  أو المركبة (الترغال والنايلون) وهذا لصناعة خيط قماش أو أقمشة غير مسداة والتي يجب  تبييضها ,تصبيغها أو تطبيعها إذ يجب الشروع في عمليات التحويل في مجال التخصص في الألبسة 
نلاحظ:
من جانب المنتوج الصناعي (ملابس رجالية ونسويه ملابس داخلية )
من جانب أخر انجاز منتوج طبق المواصفات ويتضمن الخياطة التقليدية والرفيعة







I. المــــواد النسيجية
مقدمة: المواد النسيجية هو مصطلح يشمل الألياف والألياف في طور تصنيع الخيوط والأقمشة والمواد المصنوعة من الأقمشة (الملابس) والمحتفظة بقوتها ومرونتها والخصائص الأساسية الأخرى للألياف والشعيرات النسيجية. هذا التعريف يشير إلى خاصتين مهمتين في النسيج: بنية النسيج (الألياف، والخيوط، والأقمشة، والمنتجات)، وأداء النسيج(المتانة والمرونة).
تـــعريف : النسيج مادة خام يمكن تحويلها إلى خيط ثم قماش ثم دانتيلا أو نساجة bonneterie  .النـــوع: يوجد عدد كبير من الأنسجة بعضها له استعمال عتيق أي قديم مثل الكتان الصوف و الأخرى معاصرة كالجوت والسيزال وتوجد أنسجة مخترعة بواسطة الكيمياء كالرايون و النيلون .
الأصل والمصدر: نحصل على الأنسجة من العالم :
· النبــاتي: القطن الكتان القنب , الــرامي, .......
· الحـيواني: الـصوف , الحــرير , الاوبار, الجلد.
· المــعدني: الامــيانت , الزجـاج ,الحـديدي.
· الكيميائي: الانسجة الاصطنــاعية: الرايون .
            الأنسجة المركــبـة :النيلون .
فحص مجهري للألياف في إشكال وقياسات مختلفة :
· شكـل مخروطي" conique"  ليفة الـصوف
· شـكل اسـطواني "cylindre "ليفة الدبـاقة
· شــكل رخــوي "fuseau "ليــفة الكتــان
ملاحظة : تتكون الأنسجة ذات الأصل النباتي من السليلوز . مادة تؤلف الجزء الأساسي من جدران خلايا النباتات. تستخلص منها نسبة بين ( 90°-93 ° ) .
· ثـمار: كالقـطن 
· سيقان :كالكتان  
· الأوراق :كالحلفاء 
· النسغ latex :كالمطاط انه سائل مكون حيوي للنبات

هيئة الالياف تحت المجهر
 (
الصوف
الحرير الخام
الكتان
الشنفر
القطن
الحرير المعالج
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تصنيف الأنسجة حسب أصلها
	الانســـــجة الطبيعية
	الأنسجة الكيــميائية

	حيواني
	نباتي
	معدني
	اصطناعي
	مركبة

	صوف   الخروف
حريـر   الدودة
وبـر    الجمل
شعـر   الماعز
وبـر   لامــا
وبـر   فيكونيه
وبـر   الأرنب


	القطن 
الكتان 
الجوت
الشانفر
الحلفاء
القنب
الرامي
المطاط
السيزال
	امينــات 
الخـــث
النــحاس
الذهـب 
المواد المنجمية

	الدبــاقة
الاســيتات
الرايــون
التريستات
البولينوزيك
	البوليستار
البولياميد
البوليبروبيلين
الكلوروفيغ
الاكريليك













a- الانسجة  ذات الاصل النباتي
1- القـــــــــــــــطن
· اصل ومصدر القطن:  عرف القطن في استعماله منذ العصور القديمة , إن القطن مادة نسيجية, يزرع في المناطق الاستوائية يتم الحصول عليه من شجيرة القطن التي يتراوح طولها من 150 م-6 م متر ان ثمرته عبارة عن غطاء يتجلى في صورة زهرة تحتوي على بذور بنية عليها زغب حريري الذي يغطي تلك البذور وهذا ما يشكل ليفة القطن, ينفتح هذا الغطاء عند نضج الثمرة ليمكن خروج القطن 
 (
الجزء النسيجي
) (
القطن
)[image: H:\zzzzzzzzzzzz\Nouvelle image (28.bmp][image: ]
· العمليات التي نقوم بها لاستخلاص القطن: تتطلب هذه العملية سواءا قطفا لكل ثمرة بغطائها وبذورها او قطفا للبور مصحوبا بالبذور  يمكن من خلالها أداء الجني
· أما بالـيد : تخصص لجني القطن الجيد والأجمل ولكن استعمالها تناقص شيئا فشيئا
· امـا بالالة :فيكون مردودها هاما جدا وتكلفة الجني ارخص
· التجفيف والتحليج :ينشر القطن في الهواء والشمس ثم ينقى من الشوائب النباتية والبذور التي تعلق للالياف القطن وتؤدي هذه العملية بالمحلجة وهي الة تستخدم البذور في استئناف الزرع وصناعة الزيت او الدقيق


· الممسوك باسلاك محيطة وتسمى هذه الكتل بالبالات وتزن من 180 الى 340 كلغ وذلك حسب البلدان [image: H:\jjj\numérisation0010.jpg]
· البلدان المنتجة للقطن: إن شجرة القطن في حالاتها البرية تمثل نباتا معمرا ,وصناعيا تزرع في البلدان المعتدلة والحارة من أهمها ,الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي ,الصين ,مصر أما البلدان الثانوية فهي موضحة في الجدول :
	قارة آسيا
	قارة افريقية
	قارة امريكا

	باكستان
تركيـــا
ســـوريا
استــــراليا
	السودان
تنـــزانيا
النيــجر
الزائـــير
التـــشاد
	البــرازيل
المكسيك
كولومبيا
فنــزويلا
جواتيمالا



 (
أهم البلدان المنتجة للقطن
)[image: C:\Users\Larbi\Desktop\monde-politique-moyen.gif] 	
· استخداماته: يستعــمل القطن ممشط في أدوات التشــريح  .
· حشو الأثاث كالأفرشة والأرائــك  .
· والخيوط لمخــتلف الأصناف .
· في خياطة والطرز ولتحقيق قطع القماش وصناعة الدانتلا والبونيتري .
· وكمــادة أولية في صنـاعة الدبــاقة  .








دراســة ألياف القطن
· المميزات والخصائص الفيزيائية
التركيبة والشكل: ليفة القطن عبارة عن شعرة وحيدة الخلية ,إنها جيدة التمديد ,يمكنها الالتواء على نفسها بدون كسر لان مركزها خالي وغلافها رقيق .
 (
القط
ــــــــــــــــــ
ن
)[image: ]
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        الطــول:  يختلف الطول تبعا لاختلاف الأنواع الموجودة:
· قطن جريري ممتاز من1سم الى 7سم.
· قطن قصـير من1سم الى 3 سم.
       القــطر: يختلف من 0.02 مم لليفه الطويلة.
      الـلـون: غالبا ما تكون بيضاء صفراء أو كرام.
      الـلـمس: لين اللمس وحريري عند اتصال القماش بالبشرة لا يحدث أي حساسية. 
      ناقل الحـرارة: القطن ناقل جيد للحرارة.
قدرة الامتصاص: السليلوز يمتص 10 إلى20 من وزنه المائي فيما يخص الليفة , أما تركيبة الخيوط والقماش فيكون اقل من هذه النسبة.

·  المميزات والخصائص النسيجية 
       المـرونـة :إنها كثــيرة المرونة وخاصــة بعد التـــبييض. 
          مقاومــة الـمد: انها كثيـرة المد ولكـــن اقل من الكتــان.
          مقاومة الفتل: يمكنها تحمل 5 مرات أكـــثر من الكــتان. 
          قابلـة الغزل: يتم غزله بسهولة لان ليفة القطن تحتوي على عقـفات. 
          قابلية المعالجة التحسيسية : قابلـية تحمل كل أنـواع المعالجــة.
· المميزات والخصائص الكيميائية :
التركيبة : القطن خام متكون من 90 إلى 93 من السليلوز والباقي يتكون من الدسم ومواد معدنية 
         الاحــتراق : يحترق القطن بسرعة له شعلة ويترك رمادا رماديا وله رائحة الورق المحترق
 التفاعل مع الــحرارة : يبدأ التفاعل أعلى من درجة 200° إلى 205° لأنه يصفر ويصهب لذا يجب ضبط مثبت حراري للمكواة .
تفـــاعل المواد القلوية : لا يتفاعل القطن بالمحاليل القلوية "الكيماوية "الضعيفة إن كانت في حالة غليان ونفس الشيء بالنسبة لأنواع الصابون المصنوع من الكربونات الصوديوم ما يزيده تبييضا .
تفاعــل الحوامض :انه لا يحتمل الغسل بالحوامض المركزة القوية وان كانت بالماء البارد فانه سيتلفه بشدة:  
Acide acétique  ,  acide chlorhydrique , acide nitrique
تفاعل الاوكسـيد  : إن هذه المواد وان كانت خفيفة محللة في الماء فهي تتلف الليفة وكذا المواد المكونة الطبيعية لها .
          تفاعل المحاليل: المحاليل العضوية لا تتفاعل ولكن تنفخ الليفة. 
Poison, perfume, solvant
امتصاص بعض العناصر المركبة : إن السليلوز القطن بإمكانه امتصاص والاحتفاظ بالعناصر منها العضوية والمعدنية Oxyde d’aluminium de fer , chrome. Tanine ولهذا يلون القطن وإعطاؤه صبغة جديدة.
الـتفاعل مع الرطوبة : إن كانت عابرة نزودها بارتفاع المقاومة الميكانيكية إن كانت مطولة وخاصة متوفرة الحرارة من 25°-30° فيساعد على نمو الحشرات خاصة العثة 
-استعمالات القطن : 
· على شـكل لبدة : القطن ممشط ممتص يستعمل في أدوات الطبيب وحشو الافرشة كالأرائك .
· على شكل خيوط : في أنواع مختلفة للخـيوط يسـتعمل مثال: الخيــاطة.
· على شكل أقمشة : صناعة مختلف أنواع الأقمشة بما إن القطن مادة أولية في مختلف الصناعات. 
    












غــزل القطن
· المـقدمة : يصل القطن إلى المصنع معلبا في قماش من الجوت المطوق بسلك من حديد يكون القطن ملتحما ووسخا, أي وجود بقايا نباتية أوراق تراب, معادن ,غبار ,فضلات معدنية ,وإما الليفة فتكون ذات عقد متشابكة.
· العمليات والتحضيرية[image: H:\jjj\numérisation0010.jpg]
[image: ]الفتـح والـدرس : هدف هذه العملية تدعى حل وتنظيف القطن, تفتح العلب ثم تخلط محتوياتها للحصول على نوعية واحدة ,بعد ذلك يمرر الناتج في آلات تدعى الآلات المحللة والمفككة التي تفصل عن القطن ,البقايا النباتية ثم تفرغها في درج خاص يجمع 
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الغبار,ثم يخضع درس كتلة القطن المتشابكة لفعل مزدوج الصدام وفرز الألياف بتمركزها بين أسنان آلة الدرس فتخرج الكتلة القطنية ممددة على شكل سماط   nappe 


           
[image: ][image: ]الحـلج :  يتمثل الهدف من هذه العملية في الموازات بين الألياف ثم تجمع وتحلل الكتلة تحليلا أوليا بواسطة المحاليج للحصول على شريط رفيع وشفاف 


ويلاحظ هنا إن القطن ذو ألياف الطويلة تمشط و ولا تحلج 
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المضاعفة والتمديد :تسمح هذه العملية بالحصول على شريط منتظم ذو ألياف متراصة جيدا ثم يجمع عدد كثير من الأشرطة وتمدد لتوجيهها وتنظيمها وتنقية ذلك الشريط المضعف وتحويلها إلى فتيل.
 [image: ]الفـتل : يتمثل الهدف هنا في تحويل الفتيل إلى خيط وتتم هذه العملية على آلة الفتل فيمدد الفتيل ويتقلص قطره فيتعرض إلى فتل أولي شديد تقريبا تبعا للاستعمال الذي سيوجه أليه الخيط من الغليظ المتوسط إلى الرفيع .               
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2- الكتـان
· اصل ومصدر الكتان : ترجع صناعة الكتان مثل صناعة القطن إلى عصور قديمة جدا في استخلاص الكتان وهي تنمو في البلدان المعتدلة وتبلغ طولها من  50 سم إلى 1م هي ذات أزهار زرقاء أو بيضاء , يختلف لونها باختلاف أنواع الكتان ويزودنا بما يلي : 
· ألياف توجد في المحــيط الداخلي للساق .
· بذور تستخرج منها سواء زيت الكتان أو دقيق الكتان .
[image: H:\final\Sans titre.bmp]
· كيفية استخلاص مادة النسيج : 
                  جني السيــقان : يتم في  أربعة مراحل هـي :
· نزع النبات
· خفيفة في الهواء الطلق   
· درسه  أو سـحق
· جمعه في حزم
[image: H:\jjj\Copie de numérisation0012.jpg]
تحليل الاسمنت الهلامي الرابط بين الألياف : تتموقع الألياف في المحيط الداخلي للقشرة والساق وتتجمع في شكل عروق يربطها  الاسمنت "لا يذوب في الماء " ويتم تحليله بعملية النقع"التبليل الكثيف "
· البلدان المنتجة للكتان : تعتبر قارة أسيا المصدر الأصلي للكتان ثم امتدت زراعته وتوسعت الآن كل البلدان المعتدلة والحارة في العالم أهمها :فرنسا, ألمانيا, هولندا, بلجيكا, ايرلندا, الهند, مصر, بريطانيا, كندا, الاتحاد السوفياتي سابقا
 (
أهم البلدان المنتجة للكتان
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· طريقة النقع المستعملة : 
النقـع بالماء : طريقة تبليل السيقان في الماء لمدة شهر حيث تعمل البكتيريا الموجود في الماء على تحليل مادة الاسمنت تحولها إلى ,مواد منحلة يحملها الماء.
النـقع علي الأرض أو المرج:تنشر الحزم كثيرة الرطوبة ترش و تقلب باستمرار النقع حوالي 3 أو4 أسابيع حيث يمكننا الحصول علي خيوط كثيرة السمرة وقليلة المقاومة. 
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النـقع الصناعي:إن مبدأ هذه الطريقة هو نفسه مبدأ الطريقتان السابقتان حيث تهدف إلي تحليل الإسمنت الهلامي وتحويله إلى مواد منحلة ولكن وسيلة النقع الصناعي مختلفة عن النقع السابق الذكر فهي تتم تحت تأثير بخار الماء أو محلول من الحوامض وهذه العملية سريعة المدة هي بين 50 إلى 60 ساعة .
       	إزالة الخـشب : وهي تتم بإتباع العمليات التالية: 
          تجفيف الألياف المنقوعة :يجب أن تكون بصفة جيدة و مكتملة حتى يضمن فعالية المعالجة. 
          السحق والدرس : يتمثل في درس الألياف الجافة جيدا من أجل سحق الخلايا الليفية.
         القشـر:  يتمثل في درس الألياف المسحوقة  لتفكيك البقايا الليفية وهذه المرحلة يمكن أداؤها باليد أو على آلات بدائية ويلاحظ أن المردود في الأخير ضعيف .
-استـخداماته :يستعمل الكتان في صنع :
· خيــوط قـوية جـدا. 
· خيوط رقيـقة جدا لصنع الدانتلا والاقمشة. 
· خيوط الحبك أي نسج التريكو أما فضلاته وبقايا فستخدم في صنع الحبال والحشو.

دراســة ألياف الكتان
-المميزات والخصائص الفيزيائية:
       التركيبة و الشكـل: ليفة الكتان عبارة عن ليفة وحيدة الخلية ممددة ساطعة الشكل متعددة السطوح ذات زوايا محدبة ومجمعة في حزم لها جدار سميك ومركزها تقريبا معدوم ونهايتها مدبب
 (
الك
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    	الطول: إنها متوسطة حيث يصل طولها من 25 إلى 50 ميليمتر. 
    	القطر: إن قطره لا يتجـاوز 25 ميكرون.
   	 اللـون: أشقـر رمادي وأصفر تبعا لنوع النقع.
    	اللمس: إنها كثيرة الليونة حيث يمكن صناعة الألبسة الداخلية وملابس الرضيع.
    	ناقل الحرارة: الكتان نقله ضعيف للحرارة ولا يحمي لا من البرد ولا من الحرارة يستعمل في الصيف.
    	قدرة الامتصاص: إنها متوسطة يمكن تحسين قدرته و ذلك عند تبييض، لا يلائم الأشخاص ذوي العرق الكثير.
· المميزات والخصائص النسيجية:
    	المرونة: إنها متوسطة المرونة.
    	النعومة: إنها جيدة وتتم شيئا فشيئا مع تنوع المصدر.
    	مقاومة المد: إنها قليلة المد حتى وإن كانت مبللة .
    	مقاومة الفتل: إنها ضعيفة ولكن يمكن فتلها تدريجيا وبخفة.
    	قابلية الغزل: إنها سهلة جدا لأن شكل الحزم المجمعة من قبل تساعد في ذلك .
   	قابلية المعالجة التحسيسية: إن الألياف قابلة للتحمل كل أنواع المعالجة .
· المميزات والخصائص الكيميائية:
     	 التركيبة: الكتان خام يتكون من :      70  % من  السليلوز.  
%20    نصف السليلوز.
%10   مادة البكتين.
    	الاحتراق: يحترق بسرعة له شعلة يترك رمادا رماديا له رائحة ورق محروق.
   	العوامل الكيميائية المستعملة: إنها تشبه تلك التي استعملت في القطن وكان رد فعل الكتان هو نفسه في القطن.
استعمالات الكتان:
· يستعمل في خيوط الطرز والخياطة.
· [image: H:\Mes numérisations\numérisation0012.jpg]يستعمل في صناعة الدانتلا وأنواع الأقمشة.
· يستعمـل في صناعة حبل رفيع جدا.
· يستعـمل في تجهيز قوالب الجبس للتطبيب.
· بقايا الكتان أو مشتقاته تستعمل في التوصيل بين محورين في حشو الافرشة.   



غزل الكتان
· المقدمة:
الكتان يكون خام عند وصوله إلى المصنع، وتكون الألياف متراصة طبيعية في شكل حزم،  وهذه الحزم تكون كثيفة حيث تحتوي على بقايا من النباتات.
· العمليات التحضيرية:
التمشيط: هدفه مضعف حيث تفرز بقايا الكتان وتخليصها من الذي يعلق في أليافه ثم يجزأ إلى حزيمات صغيرة ورقيقة كما يحسن الموازاة بين تلك الحزيمات ويوجه إلى عمليات التمشيط على المشط الآلي. 
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التبسيـط :يهدف إلى تحويل الكتان إلى سماط ثم إلى شريط لتحسين تراصف الألياف توضع الحزمات لتبسيطها في آلات التبسيط  etaleuse بشكل منتظم
   التضعيف والتمديد :تهدف هذه العملية للحصول على شريط مضعف منتظم ذو ألياف متراصة جيدا ثم يجمع عدد كبير من الأشرطة فتمدد لتوحيدها و تنظيمها ثم تحويلها إلى فتيل .
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· الغزل الحقيقي بمعنى الكلمة:يتمثل الهدف في تحويل الفتيل إلى خيط حيث تتم هذه العملية على الة الفتل المستمرة فيمدد الفتيل ويتقلص قطره فيتعرض الى فتل اول ثم متوسط ثم الى مرحلة الاخيرة أي رفيع وذلك تبعا للاستعمال الذي سيوجه اليه الخيط



. الانسجة ذات الاصل الحيواني
1- الصـــــوف
· أصل ومصدر الصوف:الصوف مادة خام ينتج من جلود الحيوانات متكونة من شعر أو وبر رقيق ناعم يتجعد فتركب الجزة من بين هذه الحيوانات : الغنم, البكة, اللامة, فيكونية ,باك ,الجمل الكشمير, ماعز المهير, أرنب 
الانجوز،..... وتصنيف هذه الاوبار مع الصوف لبعض الحيوانات:
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حسب مرسوم 20ـ07-ـ1939يمكن للجزة ان تتضمن خليط من وبر غليظ سميك  غير متجعد كما يمكن  ان يكون العكس .
نجد عند السلالة الجيدة ان الصوف المهيمنة تصحب الاوبار في معظم الاحيان بمادة تفرزها الجلود وهي الودح  suint .
الصوف غنم اكثر رواجا نتيجه عدة سلالات وبينها   merinos مرينوس هو ضان اسباني الاصل ادخل فرنسا حوالي 1776. 
التهجين الممتاز : يهجن الضان مع الغنـم العادي .
التهجين العادي : يهجن الضان بضان والغنم بالغنم .
· استخلاص الصوف : يتنوع استخلاص الصوف حسب الحيوان :
عملية الجز : تنجز على الحيوان بمقص او بجز كهربائي  في شهر جوان او ماي وتتم حسب عمر الحيوان صوف الخروف, صوف الغنم , لعمر سنة وصوف الام لايزيد عن سنة يمكن للغنم ان ينتج اكثر من 6 او 7 سنوات 
[image: ]الجزات المجززة تحتفظ بشكلها  مجمعة عموما وهذا بفضل الودح  الموجود والذي يساعد في التماسك فيما بينهم .
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عملية الفرز : الغاية من هذه العملية تحضير الصوف لمراحل الغسل بعدما تتم عملية اللف والجمع تبعث الى المصنع تفرز الصوف الى كتل محتلفة حسب موضوعها في الجزة , صوف الجوانب , صوف الاكتاف , صوف الرقبة وهذه هي الممتازة ثم تفرز الالوان على حدا.
تصنيف الصوف : تصنف الصوف حسب الحيوان والسلالة وعمر هذه الصوف قصيرة او طويلة 
· البلدان المنتجة للصوف : تعد جميع بلدان العالم منتجة للصوف سواءا كان انتاجها قليلا ا و كيثرا , تربية الاغنام عملية تقام في المناطق الرعوية ومنها استراليا, افريقيا, امريكا الجنوبية و كشمير, سوريا, انجلترا, البرتغال الصين ,رومانيا, يوغسلافيا, نيوزيلندا, الجديدة ,فرنسا ,اسبانيا.
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دراسة الياف الصوف
· المميزات والخصائص الفيزيائية :
        التركيبة والشكل :ليفة لصوف عبارة عن أنبوب اسطواني الشكل قليلة الاستقامة لها قدرة الالتواء من 5 الى 10 مرات مركزها متكون من مادة المخ moelle 
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لها عدة خلايا , االطبقة الخارجية ليست رطبة مكونة من خلايا مسطحة او شكل حراشف لانها تتشابك فيما بينها مثل سقف قرميدي , النوع الثاني على شكل جدر السن وهذا يساعد على تلبيد الصوف وتلاحم بين الالياف. 
الطول: انها محتلفة حسب نوع السلالة والعمر وموضع الألياف في الجزة انه عنصر هام جدا 
· الالياف اقل من 6سم انها صـوف قصيرة. 
· الالياف الاكثر من 6 الى 40 سم صوف طويلة. 
· الياف المرنيوس يصل طولها من 6 الى 10 سم. 
القطر : انه جد متنوع وهذا حسب: 
· الصوف الرفيعـة   20  الى  30 ميكرون.
· الصوف المتوسـطة 30 الى 50 ميكرون.
· الصوف العادية 50 الى 150  ميكرون .
· الصوف الممتازةجدا 10 الى 12ميكرون .
· الصوف الغليظة 100 الى 200 ميكرون.
         اللون : هذا يتعلق بنوع الحيوان يمكن ان تكون بيضاء او سوداء, صفراء, رمادية ,عفراء,  بنية.
         اللمس : تحتوي على الودح من 20 الى 70 من وزنه تعتبر ليفة مدمسة. 
         ناقل الحرارة : لانه عازل جيد للحرارة وهذا بفضل المكون الأساسي وهي مادة الكيرتين. 
قدرةا الامتصاص : يمتص الضوء 50 بالمئة من وزنه من الماء كما يتبخر ببطء ويمتص العرق  دون حساسية عند الغسل ينصح الا ينشر بل يجفف على دعامة مسطحة.
· المميزات والخصائص النسيجية :
         المرونة : انها كثيرة المرونة وهذا راجع إلى رقة الليفة. 
 مقاومة المد : انها عالية جدا يساعد امتداد مؤقت تحت تاثير السحب مما يمكن تقليص الحجم تحت تاثير   الضغط في الاخير الصوف تعود الى حالتها الطببيعية عند الانتهاء من السحب والضغط.
        مقاومة السحب : انها اقل مقاومة من الألياف الاخرى ولكن تركيبة الخيط تساعد على إعطاء بعض الاقمشة مقاومة اكثر. 
مقاومة الغزل: انها جيدة حسب الألياف تتماسك وتتشابك جدا وهذا بفضل تركيبتها الفيزيائية من تموج الحراشف.
قابلية المعالجة التحسينية :   قابلة لتحمل كل انواع المعالجات 
· المميزات اوالخصائص الكيميائية :
التركيبة : الصوف الصافي متكون من مادة 50 الكيراتين. 
22 % الاوكسيجين .
18 % الازوة .
7  % الهيدروجين. 
3 % الكبريت. 
          الاحتراق: يحترق الصوف ببطء له شعلة مخرجا رائحة قرن محروق ويترك رمادا اسودا وفحميا .
التفاعل مع الجرارة: اتلاف الكيراتين في الضوء لذا يجب ضبط مثبت الحرارة 15 ° بين 180° لان الحرارة تصفر وتصهب الصوف ,الكي على ظهر القماش. 
التفاعل مع المواد القلوية : انها تتلف مادة الكيراتين بسرعة ولهذا يجب الا نستعمل تلك المواد لان الصوف تختفي تماما.  
التفاعل مع الحوامض : ان الحوامض المركزة تتلف الصوف .
التفاعل مع الكلور : يتفاعل الكيراتين اما الصوف فتتلف بعض مكوناتها النسيجية كالتلبيد .
التفاعل مع الاوكسيد: انه يخفض من نعومة ومن انتفاخ ليفة الصوف بالرغم من انه يستعمل في عملية التبييض. 
التفاعل مع القواعد: انها تبقي الليفة على حالتها بدون تفاعل . 
الحشرات الطفيلية 
الحشرة الطفيلية : هي الأساس انها فراشات سوس  فرش خاص بالنجاد او السجاد.
اما العثة هي حشرة متعددة الانواع  تعيش في المواد الغذائية وعل المنسوجات , بعض الحشرات الاخرى: اليعسوب والدعسوق تبييض هذه الفراشة في الملابس البطانيات الستائر والافرشة .
يفقص البيض ويصبح يراقات  جد شرسة  لديها فك قوي يساعد على سحق الياف الصوف مقتلعة من القماش هذه الالياف ,تستخدم كأكل لهذه اليراقات وكغلاف تحضيري لمواصلة تحويلاتها. 
· الوسائل المضادة :
   العادية : تحطيم الفراشات واغلفتها باستعمال : الكافور المضادة,DDT ;الدخان , النفتالين , الفلفل الاسود ( البذور ). 
حماية الاقمشة الصوفية خلال فصل الصيف لتعريضها لاشعة الشمس  القوية ثم وضعها داخل اكياس من البلاستيك المحكمة. 
 الصناعية : تعريض الملابس الصوفية في فصل الصيف داخل الغرف الباردة بضبط درجة الحرارة الى الأقصى باستعمال المواد المضادة إثناء العمليات التبييضية والمعالجة الكافية لكي تقاوم اثناء الغسل المتكرر 
· استعمالات الصوف : على شكل 
· جزة :في البطانيات , والفراش , الحشو 
· على شكل خيط : في خيوط الطرز , الحياطة , صناعة التريكو 
· على شكل خيوط طويلة: في انتاج كل أنواع الأقمشة  و الدنتيلا 



غزل الصــوف
· مقدمة :  يكون الصوف خام عند وصوله الى المصنع ذو مظهر ملتحم موحد ومحتويا على أوساخ كثيرة الألياف تكون معقد ومتشابكة ملتصقة بواسطة المصل أو الودح le suinte
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· العمليات التحضيرية :
ازالة المصل والاوساخ: انها عملية ضرورية في الغزل يغطس الصوف في الماء الدافيء لتليين وينحل ما علق به من مصل و اوساخ  في آلات آلية  مستمرة التشغيل ثم يمرر الصوف أولا
·  في حمامات ماء ساخن 40° تحتوي على ملح حامض سولفور الكربون   le carbone sulfure .
- في حمامات ماء صابوني ساخن 50° هذا لازالة الإسم واالمصل ولتسهيل الغزل .
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الرش : الهدف هو منح انزلاق ومرونة الالياف والتخفيف قصد تشحين الكهرباء عند الحك فيرش الصوف بخليط من الصابون وزيت الزيتون .
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[image: ][image: ]        الحلاجة : الهدف هو حل تماما كتلة الصوف و إزالة الأوساخ وجعل الموازات بين الألياف ,العملية تؤدى  في سلسة من التحليج ذات ادوار واسماء مختلفة ويصبح السماط غليظا. 

التمشيط : هدفه مضاعف حيث ينظف الألياف تنظيفا نهائيا كما يحسن موازاته يؤدي هذا العمل على الأمشاط تحمل أسنان وملاقط التي تثبت الفتيل فنحصل على شريط ممشوط.
 
التمديد : ان الشريط الغليظ يخضع إلى عملية التضعيف بين سلاسل عديدة من الاسطوانات يصبح ممددا وذو مظهر منتظم وقليل انفتال.
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الفتل : يتمثل الهدف في تحويل الفتيل الى خيط بسيط عن طريق عمليات التمديد في آلات خاصة وهي جهاز الفتل المستمرة ثم يمر في آلات تمدده وتسحبه في نفس الوقت فيكون على شكل s z 
وتكون الياف الخيط متراصة في اتجاهات متوازية ذو مظهر ناعم ورفيع .







2- الحــرير
· اصل ومصدر الحرير :الحرير استخدم منذ القديم آي قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام هو من أصل حيواني عبارة عن خيط مستمر تفرزه دودة اليسروع , نحصل على حرير خام بعد حل الشرنقة ,تعيش الدودة في الحالة المتوحشة كما تستطيع أن تربى في القزازة .
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· حياة دودة القز : تعيش الفراشة من 5 إلى 6 أيام و الأنثى تبيض في أواخر شهر جوان بداية جويلية من 300 الى 500 بيضة ويميل اللون الى الرمادي وله مظهر مزغب .
البيض : يكون صغيرا جدا , ابيض رمادي عادتا يفقص بعد 10 اشهر. 
اليرقانة : من كل بيضة يخرج  يسروعا صغيرا طوله 3 مم وتكبر اليرقة سريعا وتبدل الغشاء 4 مرات خلال 30 يوم , تتغذى من أوراق شجرة التوت ثم نبحث عن ركيزة لكي تستقر لتقوم بغزل شرنقاتها
النغفة : تشبه الشرنقة كرة صغيرة تتشكل من 300 الى 1000 متر من خيط الحرير , تحول الدودة في وسط الشرنقة الى النغفة ثم الى فراشة في مدة 20 يوما.
[image: ]
· تربية الدودات المنتجة للحرير القزازة : هي عبارة عن صناعة الحرير, التحولات التي تمر بها دودة القز هي طبيعية وخاصة إذا ما كانت الضروف متوفرة من الحرارة , الأكل , والرطوبة  وهذا من اجل إنتاج الحرير حيث لا  يترك بعض النغافات لتتطور طبيعيا (التكاثر ) إما الباقي فتخنق لحل شرانقها للحصول على الحرير الخام , لاستخلاص الحرير يجب فرز الشرانق الناقصة ثم توزع  الصالحة حسب حجمها ثم تخليصها من الوبر السطحي الذي يمثل محاولات نسج الشرنقة الاولى وتحليلها.
· البلدان المنتجة للحرير : اكتشف الحرير في أول مرة في الصين ثم ياتي باقي الدول مثل " اليابان , كوريا , الهند ,روسيا  ,اما الثانويون هم البرازيل , تيلندا , تركيا, ايران, ايطاليا , الجزائر , اوروبا الشرقية, في فرنسا تربية دودة القز لا تتم في العادة الا في اطار المهن التقليدية.
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أهم البلدان المنتجة للحرير
)
دراسة الياف الحرير
· المميزات والخصائص الفيزيائية :
        التركيبة والشكل : خيط الحرير مركب من شعيرتين مشكلتين  لخيط واحد أساسي طبيعة هذه الشرنقة	تدعى الليفية فيبروين مغلفة بمادة الحث الذي يذوب بحمام ماء الصابوني مغلى لكي ينزع . 
لها شكل مخروطي ولا تحتوي على مركز.
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الحرير الخام
)
        الطول : يصنف ضمن الخيوط المستمرة ويعد من 400 الى 1200 مترا
         القطر : خيط مستمر قطره  يساوي 0.04 ملم
اللـون : في الأصل انه شاحب يخضع إلى نوع الغذاء يمكن أن يكون ابيض, كريم , اصفر فاتح واصفر ذهبي.
         اللمس : انه خشن وذلك بفعل انه يحتوي على الحث.
        ناقل الكهربـاء : فهو عازل للكهرباء  ولكن يمكن انتاجه عند اقل احتكاك .
        ناقل الحــرارة : المادة المكونة للحرير لا تسمح بنقل فهو عازل للحرارة .
        قدرة الامتصاص : برغم ان الحرير مصطحبا للحث الا انه يمكن ان يمتص 35% من وزنه من الماء
· المميزات والخصائص النسيجية : 
         المرونــة : انها كثيرة المرونة وهذا عند التخلص من الحث.
         النعومة : انها جيدة النعومة وذلك حسب نوع المصدر.
         مقاومة المد : 1 متر  من الخيط  يمكن ان يتمدد ب 15 من طوله .
         مقاومة الفتل : انها جد عالية من الألياف الأخرى دون كسر أليافها 3500 متر 
          قابليةالغزل : يتم غزله بسهولة نظرا لكونه خيط مستمر ولا يتطلب عدة  مراحل , ولكن له ظاهرة electrostatique		
         قابلية المعالجة التحسينسة : انها قابلة لتحمل كل انواع المعالجة .
· المميزات والخصائص الكيميائية :
التركيبة : كل شعرة عبارة عن حرير خام متكون من :
Fibraine ¾ من وزن الحرير carbone, oxygene , azote, hydrigeneوالباقي مغلف من مادة الحث gres.
          الاحتراق : يحترق الحرير ببطء مخرجا رائحة القرن المحروق ويترك رمادا فحميا .
           تفاعل مع الحرارة :لا تظهر أي نقاط للتفاعل ولكن يبدئ بالاصفرار ويصهب عند 180° لذا يجب ضبط المثبت الحراري.
          تفاعل مع المواد القلوية : انها تتلف الحرير بالمحاليل القلوية الضعيفة او القوية في الماء البارد او الساخن 
          تفاعل الحوامض : انها تتلف الحرير حتى وان كانت خفيفة في الماء .
          تفاعل الاوكسيـد : ماء الجافيل او الكلور حتى وان كانت محللة في الماء فهي تتلف الحرير .
          تفاعل المحاليل : ان كانت عضوية او معدنية فانها تبقى دون تفاعل .
          تفاعل القواعد : انها تتلف الحرير بسرعة جدا وان كانت خفيفةفي الماء وممزوجة فيه.
          تفاعل الرطوبة : انها حساسة باالنسبة لضوء الشمس , اذا تصفر وتتلف بهاؤها ومقاومتها الميكانيكية و لا يقاوم الحشرات الدقيقة كالعثة وما يشبه ذلك .
· استعمالات الحرير :
· على شكل خيوط قصيرة : قليلا تستعمل في  انجاز الخياطات القوية الجلود , الطرز والاطقام
· على شكل حيوط طويلة : قليلا تستعمل في الصيد والتطبيب (الجراحة).
· على شكل اقمشة : تستعمل في صناعة مختلفة انواع الاقمشة.



غزل الحـــــــرير
· مقدمة : تتكون الشرنقة من. خيط منسجم على طوله ولا يعني الأمر هنا بغزل الخيط حقيقة ولكن بحل أو فك الخيط الموجود في الشرنقة .
· [image: ]العمليات التحضيرية :
فرز الشرانق : تتمثل فعلا في استخلاص الحرير من الشرانق يكون الهدف ازالة الشرانق الفاسدة اما الملطخة والمثقوبة والمضاعفة او الغير كاملة فانها توضع على حدا لتفتل مثلما القطن. 

الطبـخ : تغمس الشرانق بسرعة في الماء الساخن من اجل تليين الحث وتسهيل اخراج طرف من الخيط الذي يبدأ به تفريغ الشرانق وحل الخيط الحريري.
الظرب : تخضع الشرانق وهي في الماء الساخن لفعل الفراشي (جمع الفراشات) التي تفكك طبقات  الحرير الخارجية وذلك للسماح بعملية حل الخيط الي ا
[image: ]تفريغ الشرانق وحل الخيط بداخلها : يتمثل الهدف هنا في تجميع خيوط كثيرة للحصول على خيط الحرير الخام , اثناء التفريغ والحل يجمع بين 6 الى 10 شرانق لتشكيل  خيط ملتحم بواسطة الحث ودون ظفر اوفتل. 
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الفتل : تعتبر هذه العملية أساسية والهدف منها هو ظفر الخيط وجعله جاهزا ومهيئية للاستعمال. 
ويشتمل الفتل على عمليات مختلفة خاصة بتضعيف الخيوط وظفرها انطلاقا من خيط الحرير الخام الحث 
يكون الخيط الناتج مشتملا على مجموعة من الصفات : الالتحام الانتظام والمقاومة والتماسك 
· عملية استئصال الحث من خيط الحرير : تهدف إلى إزالة الحث المحيط بالخيط بتذويبه , وتجري هذه العملية على الخيط . 
تتركز على تذويب الحث في الماء الصابوني المغلي , بعدها يصبح خيط الحرير ناعما , مرنا ولامعا.
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a- الانسجة ذات الاصل المعدني
1- الامـيانت
· [image: 220px-Blue_asbestos]تعـريف : الاميانت عبارة عن الياف حريرية مستخلصة من صخرة الامينات عرف بها كمادة نسيجية في أواخر القرن XIX  وذلك لمقاومتها للحرارة . 
 (
أميانت أزرق
) (
أميانت أبيض
)[image: Amiante fibreux sur de la muscovite.]
· البلدان المنتجة : الدول المنتجة لهذه المادة هي :
· جنوب افريقيا = مقاطعة cop
· كندا =كيبك وانتريو
· فرنسا= كرس وسفو
· اطاليا
· خصائص الألياف : 
التركيـبة : هي صخرة مشكلة من السيليكات ,الكالسيوم و الماغنيزيوم .
الطول : يكون الحد الأقصى لطولها 25 مم.
اللـون : إنها متنوعة من ابيض وازرق حسب نوع الصخرة .
اللمس : إنها ملساء وناعمة بدون عواقب.
ناقل الحرارة  : انها عديمة .
قدرة الامتصاص : انها عديمة .
· الخصائص الكيميائية : 
الاحـتراق : صعبة الاحتراق.
تفاعل مع الحرارة : غير قابلة لامتصاص الحرارة. 
العوامل الكيميائية المستعملة : انها جد عالية لا يتفاعل معها مستعصية .
· الخصائص النسيجية : 
المرونة : انها جيدة.
مقاومة الفتل : انها عالية جدا. 
مقاومة الغزل : انها ضعيفة جدا.
· استحداماتها :
· في صناعة الملابس للوقاية او العازلة للنار 
· في صناعة ملابس رجال الاطفاء 
· في صناعة خيوط غليظة 
· في صناعة اقمشة غليظة
· ملاحـتظة :
                        تعتبر المادة سامة جدا فهي تسبب مرض السرطان ولهذا لم يعد من المواد النسيجية          المستعملة كثيرا.

                                        








B- المواد النسيجية الكيميائية
· مقدمة : الانسجة الكيميائية لا توجد طبيعيا  مثل الأنسجة الطبيعية: النباتي , الحيواني , المعدني , إنها عبارة عن ألياف وخيوط اصطناعية ابتكرت من طرف الإنسان في القرن  XVII    انطلاقا من مواد طبيعية أو من مواد كيميائية مستخلصة وهذا لتحضيرها صناعيا حسب المقرر 25-10-1963.
صنفت الانسجة الكيميائية  كخيوط وألياف نسيجية محصل عليها عن طريق الفتل او الغزل.
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مصنع الانسجة الكيميائية
· التصنـيف :
ا -   الأنسجة الاصطناعية:
ب - الأنسجة التركيبية:
كلاهما يتمثلان كالتالي :
إما عبارة عن خيوط مستمرة ذات المظهر الحريري تساعد على صنع أقـمشة حريرية .
او عبارة عن ألياف قصيرة ذات مظهر مزغب تساعد على صنع أقمشة صوفية وقطنية 
· الفرق بين الأنسجة الاصطناعية والتركيبية :
ا - الأنسجة الاصطناعية : تصنع انطلاقا من مادة طبيعية نباتية بالأخص السليلوز إلا أن هذه جددت ويمكن غزلها.
            كيفية استئصال السليلوز : السليلوز مستحوذ  على تركيب H10O5 c6طبيعية يحتوي على 97%  يساعد في بناء جدار خلايا نباتية. 
نحصل عليه من خشب الصنوبر والقطن مصحوبا معه لييفات الخشب lignine
يعالج الخشب بالبخار في آلة الضغط بمحلول ملح حامض الكبريت الكلسيوم والذي يذوب الخشب بعد جني السليلوز , يغسل , يعصر, يجفف , يجمع على شكل اوراق سميكة ثم توجه إلى المصانع
· البلدان الكبرى المنتجة لعجينة الخشب : هي فيلندا , نرويج , السويد وكندا 
 (
البلدان الكبرى المنتجة لعجينة الخشب
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· المعالجة الكيمائية : تخضع تلك الأوراق إلى غسيل ب 18 % من الصود في حرارة عادية  فتحول إلى السليلوز .
تطحن تلك الاخيرة وتترك لمدة ثلاثة ايام على درجة 25° ثم تعالج بكبريت الكربون داخل الات تدور ببطء  , ثم تبرد بالماء , فتحول الى خشب السليلوز , قوي , بلون برتقالي 
هذا الأخير يوضع في 3  من محلول الصودا , تدوم ثلاثة ايام المنتوج المحصلعليه يكون دبقا و اسمر اللون هذه المادة تسمى بالدباقة viscoseتخضع الى معالجة لمدة 3 ايام ليكون لها قابلية ملائمة في الغزل .
بفضل عجينة الخشب يمكن  انتاج عدة انسجة  منها:



	الانسجة الصطناعية
	مادة الانطـلاق منها
	المادة المحصل عليها

	دباقة     
            Viscose
	سليلوز=عجينة الحشب+الصودا
	فيبران: خيط مستمر
رايون: الياف قصيرة

	البولينوزيك
           Polynosique
	سليلوز مجددة = حمض النيتريك
	فيبران : خيط مستمر
رايون: الياف قصيرو

	الاسيتات
         Acétate
	سليلوز مجددة+حمض الاسيتيك
             Acétique
	خيوط مجمعة على شكل كابل قصير

	التريستات
               Treacetete
	سليلوز مجددة +حمض الاسيتيك
             Acétique
	حيوط مجمعة على شكل كابل قصير


ب – الأنسجة التركيبية : تصنع انطلاقا من مواد كيميائية غالبا تكون طبيعية , نباتية و معدنية "البترول الخام, الفحم الحجري, كربون الكالسيوم , زيت الخروع" التي تخضع لقوانين  كيميائية مغايرة جديدة ليس لها علاقة مع المادة الأولية انها تختلف عن الألياف الاصطناعية كما يدل على ذلك اسمها , يوجد تركيب
اكتشاف حديث في سنة 1953 بدء القيام بصناعتها واخترع إعداد كثيرة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا ولهذا
 يبقى تصنيفها صعب.
· كيفية استخسلاص التركيب : تستخلص بواسطة معالجة فيزيائية أو كيميائية والنتائج المختلفة هي بنزين c6 h6كسلان C3H3.اسيتيلين C2h2
انطلاقا من هذه النتائج نقوم بتحليل كيميائي معقد ينتهي يتكوين  المونوميرثم تتفاعل بتكرار من جديد ليولد جسم احر وهو البوليمير انها تترك لتدخل الطبيعي للمونوومير وطريقة التسلسلي في التجميع والتكثيف لجزيئات بعض الاجسام مما يساعد في الحصول على بعض الانسجة منها
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	الانسجة التركيبية
	مادة الانطلاق منها
	المادة المحصل عليها

	نيلون    1937أ. و.م
	فينول +حمض الاسيتيلين
Huile de goudron
	بولياميد 66   polyamide        

	ريلسان   1942فرنسا
	زيت الخروع +حمض الاسيتيلين
Huile de ricin
	بولياميد 11 polyamides

	روفيل  1941 فرنسا
	اسيتيلين +حمض الكلور
	مسحوق ابيض   polyamides
بولي فيليليك

	ترغال   1950     فرنسا     
	نفط خام+ حمض الهيدروجين
	بوليستار         polyesters

	كريلور  فرنسا
	اسيتسلين+حمض
	البولياكريلونتيريل  acrylique
Polyacrylonitrile



a- الأنسجة الاصطناعية
1- الدباقة
· تعريف : الدباقة هي ألياف وخيوط السليلوز المجددة الناجمة عن طريق صنع الدباقة , عرف باسم الرايون الدباقة للخيوط المستمرة والفيبران الدباقة للألياف القصيرة  حسب المقرر الذي صدر في 23-07-1976 إلى يومنا هذا الاسم الوحيد المرخص به هو الدباقة viscose
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· صناعة الدباقـة : 
          معالجة السليلوز :عجينة الخشب+ محلول الصودا نحصل على القلي- السليلوزalcali-cellulose
         تحويل إلى الدباقة : القلي- السليلوز+ محلول كبريت الكربون نحصل على حشب السليلوز xanthate- cellulose
مرور الى اداة السحب : المادة في حالة لزوجة يحول بفضل أداة السحب داخل الحمام ويتجمد على شكل خيوط حين ما يخرج من الالة.
 	الحصول على الالياف : الخيوط مجمعة على شكل كابل ثم يجزأ إلى ألياف قصيرة في الاخير نحصل على كرة معدة لنسج لها طرق مماثلة  للقطن.
· مميزات وخصائص الفيزيائية : 
        الليونة : تمنح للانسجة لون ابيض.
        المظهر : الخيوط المستمرة براقة مقارنة بالألياف القصيرة.
       اللمس : إنها جافة لكنها لا تحدث أي حساسية .
       الصلابة : إنها جيدة ومدعمة أنها تفقد عند التبليل .
      الطول : خيوط موحدة ومستمرة .
      ناقل الحرارة :انها متوسطة يمكن تحسينها .
     قدرة الامتصاص : تقدر بحوالي 12 %  الى 13 %   من وزنها .
· المميزات والخصائص النسيجية :
      المرونـة :انها جيدة وعالية
      مقاومة المد : انها كثيرة المد خاصة للفيبران  وقليلة للرايون مستمرة.
      مقاومة الفتل : انها جد عالية بالنسبة للرايون .
     مقاومة الغزل : لكونها خيوط طويلة فانها جيدة .
     قابلية المعالجة التحسينية : انها  تتحمل كل انواع المعالجة.
· المميزات والخصائص الكيميائية : 
     التركيبة : ذو شكل اسطواني , مخطط عبارة عن وحيدة الخلية لها سطح مسنن.
    الاحتراق : تحترق مثل القطن بشعلة ورائحة ورق .
   تفاعل الحرارة : تفقد مقاومتها عند درجة 150° تتلف عند 170° يجب مراقبة حرارة المكواة , والكي يكون على ظهر القماش.
  التفاعل مع المواد القلوية : انها جيدة خاصة الرايون خيط طويل, تتلف الياف الفيبران , كربونات الصوديوم.
  التفاعل مع الاحماض: مركزة وخفيفة فهي تتلف بسرعة اسيتيك .
  التفاعل مع القواعد : مركزة او خفيفة فهي تتلف بسرعة الصودا .
  التفاعل مع الاوكسيد : مركزة او خفيفة فهي تتلف بسرعة الجافيل .
  التفاعل مع المحاليل :   انها لا تتفاعل تبقى على حالتها اسيتون .
· استعمالات الدباقة :
           الرايون : بما انها خيوط قوية وصلبة جدا تستعمل في خيوط الطرز والخياطة دونتيلا .
      اقمشة مختلطة
     في تغليف دوالب داخلية للعجلات 
          الفيبران : تستعمل في حشو الافرشة مادة اللصق اي الفيزلين .اقمشة مجعدة 



2- الأسيتات
· مقدمة:  الاسيتات مادة نسيجية مستخلصة من مادة السليلوز مجددة أو مصفاة .
اخترعت عام 1865, 
          الاسيتات: للخيوط المستمرة.
      الاسيتات : للالياف القصيرة.
صناعة الاسيتات:
    معالجة السليلوز : عجينة السليلوز + خليط من حمض الاسيتيك+ حمض onhydride +حمض sulfurique+الاسيتون, لمدة 5 الى 6ساغات نحصل على الترياسيتات السيلليلوز.
   التحويل الى محلول ضعيف او لزج :
  الاسيتات سليلوز+محلول الاسيتون الصافي او خليط من الاسيتون الكحول لمدة24 ساعة نحصل على تفاعل من مادة لزجة وخلية من فقاعات الهواء وجاهزة للغزل .
  المرور في اداة السحب : (مادتي الاسيتات والاسيتون )في حالة لزوجة تتفاعل بفضل اداة السحب داخل حمام او في درجة عالية الى الياف 
الياف الاسيتات والسليلوز المحصل عليها إنها براقة ثم تجمع فتحول الى خيوط قوية ومستمرة 
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· المميزات والخصائص الفيزيائية : 
     التـركيبة :  تظهر عللى شكل برسيم .
     اللون : انها بيضاء اللون .
     الكثافة :تقدرب 1.3 % انها خفيفة.
     المظهر : انها براقة جدا.
     الصلابة : انها متوسطة اقل من الدباقة .
     الطول : خيط موحد مستمر .
     ناقل الحرارة : انها جيدة.
     قدرة الامتـصاص : انها ضعيفة تقدر ب5%من الماء
المميزات والخصائص النسيجية : 
     اللمس : انها جيدة .
     مقاومة المد : طبيعيا انها متوسطة وتضعف عند التبلل
     ناقل الحرارة : انها جد ضعيفة يمكن تحسينها.
     المرونـة : انهاحفيفة وطرية جدا.
     مقاومة الغزل :إنها تتحمل الفتل .
     قابلية المعالجة : إنها ممكنة تتحمل كل أنواع المعالجة .
المميزات والخصائص الكيميائية : 
     الاحتراق : يحترق قبل ان يحدث شعلة ويترك رائحة حمض الاسيتيك .
     تفاعل الحرارة : تفقد مقاومتها لذا يجب تجنب استعمال المكواة .
     التفاعل مع المواد القلوية : انها تتلف ألياف الاسيتات 
     التفاعل مع المحاليل: تنتفخ ثم تذوب خاصة بوجود الأسيتون .
     التفاعل مع القواعد والأحماض والاوكسيد : ان كانت مركزة او خفيفة فهي تتلف بسرعة الياف الاسيتات 
استعمالات الاسيتات : 
     بما انها خيوط قوية وصلبة تستعمل في :
· خيوط الطرز والخياطة والدانتيلا 
· اقمشة مختلطة تحمل نفس التسمية كاقمشة الحرير والقطن والكتان لكن تتبع بوصف كلمة الاسيتات .












b-الأنسجة التركيبية
1- النيلون
· تعريف : البولياميد 66 هو مادة نسيجية مستخلصة من مواد كيميائية , اخترع في أمريكا عام 1937
في مصانع du pont de  nemours ثم نشر في أسواق فرنسا باسم نيل فرنس ثم نيلون  nylfrance  ثم nylon
-صناعىة الانطلاق :
         مادة الانطلاق :البنزين مستخلص من زفت الفحم الحجري يتحول بالتعاقب الى الفينةل phenol
سيكلوهيكزانول يتفاعل مع المحلول ناتج هدرجة ا لفينول   hydrogenation
الفينول + حمض الاديبيك يتفاعل بحضور الكحول ناتج هو أكسدة لسيكلوهيكزانول oxydation du cyclohexanol
إعادة تفاعل بالتسخين تلك القواعد مع الحرارة للحصول على البولمير.
تحويل إلى النيلون : المونومير يتكرر عدة مرات للحصول على البولمير
هذه العملية تتم في آلة التسخين وفي جو جامد لتفادي أكسدة الناتج
البولمير في حالة سيلان داخل آلة الضغط autoclaveودرجة الحرارة عالية 260° إنها نقطة الانصهار ثم  يتجول إلى كتلة جيبية التي تسمح بتخزينها ونقلها إلى مجالات مختلفة 
مرور في آلة السحب : الناتج في حالة لزوجة يتجمع ليكون له قابلية ملائمة للغزل .
ثم تعود الكتلة إلى حالة الانصهار داخل آلة فيتحول إلى خيط مستمر يتجمد حينما يخرج من الآلة 
الحصول على الألياف ك يمكن الحصول على خيط نيلون مركب من عدة ألياف قوية أو خيط مجمع على شكل كابل
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· المميزات وخصائص الفيزيائية : 
       اللون : ليفه بيضاء لامعة 
       المظهر : خيط مستمر وقصير انه براق يشبه الصدفة .
       اللمس : إنها ناعمة طرية ولا تحدث آي حساسية .
       الصلابة : إنها جيدة معتبرة عند المد أو الاستعمال.
       الطول : خيوط مستمرة وقوية مقارنة بخيط الحرير.
       ناقل الحرارة : إنها متوسطة يمكن تحسينها .
      قدرة الامتصاص : إنها ضعيفة تقدر بحوالي 4% سرعة عند التجفيف , انه لا يمتص العرق 
· المميزات والخصائص النسيجية :
        المرونة : إنها طرية وخفيفة جدا .
        مقاومة المد : إنها جد عالية يمكن أن يتمدد من 3 إلى 6 مرات من طوله الطبيعي .
       مقاومة الرطوبة : إنها كثيرة المقاومة للعثة .
       مقاومة الاحتكاك : إنها عالية و يخلط النايلون مع الصوف  في صناعة الجوارب 
       مقاومة الغـزل : إنها ممكنة لكونه خيط مستمر.
      قابلية المعالجة التحسينية : إنها ممكنة .
· مميزات وخصائص الكيميائية :
      التركيبـة : جيدة الخلية منبسطة الأطراف ذو شكل اسطواني مستمر ليس لها نهاية.
      الاحـتراق : يحترق النايلون بذوبان مخرجا رائحة الكرفس متوسطة يترك كرة صلبة بلون اصفر  ذهبي .
     تفاعل مع المواد القلوية : انها لا تتفاعل معها مثل كربونات الصوديوم.
     تفاعل مع الأحماض : إنها تتلفه تماما مثل حمض السولفوريك.
     تفاعل مع القواعد : انها لا تتفاعل معها مثل امونياك.
     تفاعل مع الاوكسيد : مركزة أو خقيقية فهي تتلفه جافيل , الأكسيجين .
     تفاعل مع المحاليل : انها تبقى على حالتها مثل البنزين والأسيتون .
· استعمالات  النيلون :
بما ان النيلون خيط قوي نستعمل ما يلي.
· خيط للخياطة          - خيط الطرز       - الدنتيـلا 
· في مختلف الاقمشة     - شبكة الصيد       -  خيط الجراح
· حشو الافرشة          - في تبطين العجلات        - القوالـب.


2- التـــــــــــــــرغال
· تعريف : البوليستار هو مادة نسيجية مستخلصة من مواد كيمائية , اخترع في انجلترا عام 1950 تحت اسم تريلان terylene  ثم نشره في الأسواق بفرنسا باسم ترغال tergal
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· صناعة الـبوليستر :
          مادة الانـطلاق : عن طريق تقطير نفط خام نستخلص جسمين اكسيلان والايتيلات Ethylene Xylene بفعل التحول المتعاقب نحصل على البوليمير .
         تحويل الى البوليستار : اكسيلان يتحول إلى حمض التريفتاليك  acide tèrèphtalique عن طريق  أكسدة اكسيلان.
والايتيلات يتحول قليكول glycol  عن طريق أكسدة الايتيلان.
حمض التريفتليك +قليكول  يتفاعل بحضور الكحول الناتج المونومير .
المونومير يتكرر عدة مرات للحصول على البوليمير .
البوليمير في حالة السيلان تحت  ضغط درجة الحرارة العالية  260° فيتحول إلى كتلة حبيبية عن طريق التبريد ثم يسحق.
مرور في أداة السحب : البوليستار يسحق ويذوب من جديد في درجة 260° داخل آلة فيتحول إلى  خيوط مستمرة وقوية 
· المميزات والخصائص الفيزيائية :
 اللون : ليفة بيضاء قليلة اللمعان .
 المظهر : حريري وقليلة اللمعان مقارنة بليفة النيـلون. 
 اللمـس : إنها خشنة يمكن تحسينها لتصبح ناعمة الملمس .
 الصلابة : حتى وان كانت مبللة فهي قوية ومتينة عنـد الاستعمال .
 الطـول : إنها خيوط مستـمرة وقوية. 
 تناقل الحرارة : إنها ضعيــفة يمـكن تحسينها. 
 قدرة الامتصاص : إنها ضعيفة جدا , سريعة عند التجفيف عيبها لاتمتص العرق .

· المميزات والخصائص النسيجية :
          المـرونة : إنها طرية وخفيفة يمكنها الالتواء دون كسـر .
          مقاومة المد : قدرة التمدد بين 20% إلى 28 % اقل من الـنيلون .
          مقاومة الرطـوبة : إنها كبيرة المقاومة للعثة والتعفن .
          مقاومة الشمس : إنها ضعيفة لأشعة الشـــمس يتحول لونها .
          مقاومة الاحتكاك : إنها جد عالية تحدث شحنة كبيرة من الكهرباء.
          قدرة الطي : إنها جيدة يمكن للطيات إن تتماسك عند الغسل دون تلفها .
          قابلية المعالجة التحسينية : إنها ممكنة ولكن بحذر 
· المميزات والخصائص الكيميائية : 
التركيبة : ليفة الترغال ليست معينة إنها تشبه ليفة النيلون وحيدة الخلية منبسطة الأطراف ذو شكل اسطواني ليس لها نهاية .
 	الاحتراق : يذوب عند 260° يحترق بحركة غير منتظمة يترك رمادا صلبا بلون فشدي 
 التفاعل مع الأحماض : إن كانت مركزة فتتلف تماما خاصة بوجود حمض السولفوريك 
التفاعل مع القواعـد : لا تتـفاعل مع الامونياك امsoude caustique تتلف .
التفاعل مع الاوكسيد :  تتلف تدريجيا مع الجافيل والاوكسيجين.
التفاعل مع المحاليل : تبقى الليفة على حالتها , البينزين والأسيـتون .
التفاعل مع م- القلوية : لا تتفاعل تبقى على حالتها , كربونات الصوديوم .
· استعمالات الترغال : بما إن الترغال خيط مستمر قوي يستعمل فيما يلي .
· خيط الخياطة    - خيط الطرز   -الدانتيلا   - حشو الافرشة
· شبكة الصيد     - شبكة ضد الناموس    - قوالب 
· في صناعة الأقمشة
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بذة تاريخية عن التسدية :
-ارتبط ظهور النسيج بظهور البشرية .
في العصر الحجري كان الإنسان يستعمل الوسائل البدائية لنسج الألياف ثم أتى عصر الفراعنة حيث ظهرت آلات النسيج لكن كان التطور بطيء في اواخر القرن 17فيضوء تطور صناعة ماكينات في القرن19 ثم تم اختراع الات النسيج التي لازالت تستخدم ليومنا هذا.
· في اواخر القرن 18 اخترع المهندس الفرنسي فان كوسو الة جد فعالة ثم وجد ان للالة سلبيات معقدة ثم في بداية القرن 19 تم احتراع الة تمل اسمه وهوlyonnaise joseph marie  هذه الالة تساعد في صنع الاقمشة ال متنوعة .
· في اواحر القرن 18 قدم المهندس الفرنسي بفكرة جديدة تتمثل في استعمال الورق المقوى لاعادة نقل الرسومات
· التسدية هي طريقة تقاطع خيوط السدة واللحمة بهدف الحصول على قماش يمكن ان نصنفها الى ثلاثة انواع قاعدية
· [image: ]التول
· السرج
· الساتان.






النســـــــــــــــج
· تعريف النسج : عبارة عن تجميع خيوط وفق قواعد محددة للحصول على القماش 
·  عن طريق تقاطع الخيوط  المتعامدة وهذا بالنسبة للأقمشة الكلاسيكية 
· عن طريق التقاطع مع الخيوط الملفوفة حوله من قبل  مثل الدانتيلا ,توال 
· عن طريق التقاطع خيوط بخيوط مخملة قليلا مثل أقمشة مخملة او الإسفنج 
· عن طريق تشابك حلقات الخيط مثل الأقمشة المسردة
- الخـــــــــــــيوط: - خيوط السدة منتظمة حسب طول القماش وهي متوازية فيما بينها .
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-خيوط اللحمة منتظمة حسب عرض القماش  , إنها أفقية ومتكونة من خيط مستمر يتم في حركات متتابعة ومتتالية ذهابا وإيابا
[image: ] - التـقاطع : ان تقاطع خيوط السدة واللحمة فيما بينها تسمى اخذ , ترك .
           اخذ pris : هو مرور خيط اللحمة تحت خيط االسدة
           ترك Sauté: هو مرور خيط اللحمة فوق خيط السدة 

· [image: ]الحاشية : تتكون من :
              الحاشية الجانبية : هي اشرطة طولية تشكل اطراف القماش وهي غالبا ما تحاك بخيوط غليظة اكثر انفتالا  واقترابا مما تكون عليه خيوط القماش 
                 الحاشية العرضية:تحدد طرفي في القماش بدايته ونهايته تحمل إشارات تعينية: للمصنع او  تجارية او رقم القطعة او رقم حمام الصباغة 

· الداويت:هي طول خيوط اللحمة المحصورة بين الحاشية الجانبية وتدل أيضا هذه التسمية على خيط اللحمة نفسه .
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النول الميكانيكي
· تعـريف : يساعد في تحقيق النسج 
· وصف الاجهزة الرئيسية : هي اللفيفة التي تحمل خيوط السدة مسداة متوازية وموضوعة في مؤخرة النول , بعد التسديات نستلزم العديد من اللفيفات خصوصا تلك التي تحمل خيوط السدة الاضافية .
Rouleau porte fils      :     يثبت ويوجه مجموع السدة 
Baguette d’eucroix          : هما لفيفتان متوازيتان تسمحان بتقسيم خيوط السدة الى مجموعتين من ا	لخيوط او الاسماط .
Harnais           : هي هياكل تحمل خيوط عمودية التي تسمى سدة عمودية lisse
على كل  سدة عمودية تحمل حلقة اين يدخل خيط السدة بامكان Harmais التنقل  على المستووين العمودي والمتوازي بواسطة نظام  البكرات الموضوعة في القسم الاعلى وهيمتصلة في الجزء السفلي بدواستين تشتغلان من طرف النساج 
Peigne : يتكون من شفلاات معدنية نحاسية او فولاذية يمر من خلالها الخيط او العديد من خيوط السدة وهو محمول بواسطة مصارع Battant الذي يسند ايضا حجيرة المكوك ,يقوم يدورين يوجه حجيرة المكوك في مصارها ,تكديس الدوايت المكونة على الداويتات المسبقة 
Poitriniere et rouleau d’appel : هي لفائف محاطة بالقماش المشكل وهي تسمح بتوجيهه وتمديده بشدة 
Rouleau  Récepteaur : تقوم بلف القماش االجاهز بالتناسب.
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تسدية التوال : تعتبر تسديه  التوال أقدم وابسط أكثر استعمالا لها نفس جودة الخيوط إذ تقدم لنا قماش متين 
هي طريقة تقاطع خيوط السدة واللحمة بهدف الحصول على قماش 
دراسـة تسدية التوال: للتوال تسميات أخرى مثل تفتا وموحد 
· أخذ عينة بسيطة يسمح بمقارنة :
· الخيوط الأولية تكون في اتجاه عمودي وتمثل خيوط السدة.
· الخيوط الثانوية تتوجه بمكوك أنها عريضة تمثل اللحمة.
الإيقـاع: إيقاع تسدية التوال يشكل مربع بأخذ1 وترك1 مع تغيير الدوايت في كل مرة .
  مميزات تسدية التوال: وجها القماش متجانسان من خلال نسجه بصفة عامة يمكن استعماله من كلا الوجهين .
· احد وجهي القماش يمكن ان يكون مختلفا وذلك بعد خضوعه للمعالجة مثل: (الطبع , التشميع , والكشط)
· يمكن للقماش إن يبقى ثابت الشكل لان خيوطه مربوطة مشدودة إلى أقصى حد هذا الثبات يتطلب الفتل المعتبر والنسج المضموم.
· [image: ]مشتقات تسدية التوال:
· Reps	.	
· Cannelés
· Nattés




السرج
تسدية السرج : تتمنثل في خيوط اقل تقاطع من سدية التوال على شكل وصلة متراخية .
· نسيج السرج هو عبارة عن قماش بارز , موجه من اليمين الى اليسار او العكس, مقسم بخطوط منحرفة ونقاط مرتبطة بشكل متجانس.
· يختلف وجه القماش من خلال نسجه.
· يتم تركيب السرج باستعمال 3 شفرات على الاقل .
· عدد الشفرات =تساوي عدد الخيوط بالنسبة لايقاع التسدية مثال:
· الايقاع لسرج 6 خيوط يكون خيط اللحمة مرتبطةمرة واحدة على 6 خيوط التي تمثل السدة 
ترك5خيوط واخذ واحد.
[image: ]
	الساتان
تسدية الساتان : تتمثل في خيوط متتالية تغطي خيوط اخرى بحجم اكبر منها
· اذا كانت خيوط السدةتعطي خيوط االلحمة على هذا النحو يكون وجه الساتان ذو اغلبية لخيوط السدة 
· اذا كانت الخيوط اللحمة تغطي خيوط السدة بذلك يكون وجه الساتان ذو اغلبية لخيوط اللحمة 
· الساتان هو قماش يظهر املس اين تكون نقاط الربط اقل وضوحا 
· تركيبه يعتمد على عدة شفرات 4 على الاقل عدد الشفرات تساوي عدد خيوط ايقاع  التسدية.
مثال :
· ايقاع تسدية الساتان خيط اللحمة مرتبط مرة 1 على 5 خيوط للسدة.
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الأقمشـــة المختلطة

تركيبتها : إنها حصيلة خليط نوعين أو أكثر من الأنسجة المختلفة الطبيعة  .
أنواع الخلط :
 (
{
toile metis
)      استعمال الخيط : متميزة عن طريق طبيعته ,بناء على تركيبة من نوعية نسيجية واحدة  كل خيط يتم توزيع البعض في خيوط السدة والأخرى في خيوط اللحمة مثل : 
· خيط السدة يكون القطن 
· خيط اللحمة يكون الكتان 
في حالة أخرى يتم التعاقب بانتظام في نفس الاتجاه مثل :
·  (
{
draperie chevron
)خيوط السدة من الصوف مع خيوط الاسيتات 
· خيوط اللحمة من الصوف
 (
خيط مخلوط
{
                                                     
)  استعمال خيوط مختلطة  :إذا تعلق الأمر بالخيط العادي يمكن ان يحتوي خليطين او ثلاثة  من الأنسجة المختلفة مثل :
· 50%  من الصوف
· 50% من ألياف الترغال 

·  (
خيط مخلوط
{
                                                     
)60% من  الصوف
· 30% من الفيـبرافيل
· 10% من القــطن 
إذا تعلق الأمر بالخيط المفتول retords يمكن للمفتول أو الملفوف إن يتكون من طبيعة مختلفة مثل :
·  (
مفتول مختلط من الطرفين
{
                                                     
)طرف واحد من الصوف   
·  (
الملفوفة المختلطة
 
{
                                                     
)طرف واحد من الفيبران
· الدعامة تكون من القطن âme
· اللف يكون من الحرير enroulant
فائدة الخلط: بإتباع الحالات :
تخفيض سعر التكلفة : يمكن خلط الأنسجة المنخفضة السعر بشرط عدم تغيير المميزات العامة للقماش بشكل كبير مثل : الحرير+القطن .
زيادة المقاومة : ثوب به 100% بالمئة صوف مقاومته اقل, خاصة عند الحك إذا قورن بثوب به 50% صوف و 50% نيلون .
اكتساب المرونة : إدخال خيوط المطاط الملفوفة عموما .
اكتساب الصلابة والمتانة : إدخال الشعر والوبر لكي يعطيا المتانة والصلابة الدائمة لنسيج الخياط
Toile Tailleur
تخفيض نسبة الاحتراق: إدخال ألياف غير قابلة للاحتراق كالأمينات
تحسين استقرار الأبعاد : خلط مع الصوف ألياف سليلوزية القطن و فيبران لخفض تأثير التلبد الغسل .
تحسين قدرة الاحتفاظ بالحرارة : خلط الألياف الرديئة التوصيل الحراري كالصوف , ألياف الاسيتات 
     نتائج تأثير اللون : نختار ألياف ذات صلة مختلفة مع اللون 
تحقيق التقبب بالنقش : نضع خيوط ثابتة  طوليا بالتناوب سواء كانت طبيعية أو معالجة مع خيوط قابلة للتقلص في الماء او الهواء الساخنين مثل تقبب النيلون .
الحصول على أقمشة جد مضمومة : نستعمل دائما خليط من الخيوط المستقرة  والقابلة للانكماش ولكن يكون بعضها في السدة والبعض الأخر في اللحمة ثم خضوع تحت تأثير حمام ساخن .
   عيوب الخلط :
يصعب معرفة المكونات ويكون من الضروري اخذ عدة احتياطات مثل إزالة البقع والكي 
تنوع الخلط: يمكن ان يكون بين :
· الانسجة الطبيعية 
· الانسجة المركبة 
· الانسجة الاصطناعية 
· الانسجة الطبيعية والكيميائية 




عموميات حول دراسة الخيوط
· نبذة تاريخية :عرفت صناعة الخيط منذ العصور القديمة جدا  حيث عثر على الخيوط في مقابر المصريين القدامى كانت صناعة الخيط تتم في البداية باليد بواسطة مغزل' المردان 'ثم بواسطة آلة بسيطة تعتمد على تدوير قضيب باليد أو الدواسة يتصل كل منها بعجلة .في نهاية القرن 18 استبدلت هذه الوسائل البدائية بالات تصنع العديد من الخيوط في أن واحد .
· تعريف الغزل : يتمثل غزل الخيط في جملة عمليات التي  تحول المادة النسيجية إلى خيوط صالحة للاستعمال. 
·  تحويل الألياف إلى خيط : توجد أنواع كثيرة من الخيوط وهذا ما يسمح باستعمالاتها الكثيرة وتبعا للمصادر النسيجية تصنف صناعة الخيوط إلى 3 أقسام :
صناعة الخيوط القصيرة : القطن والصوف تتم بالمحالج.
صناعة الخيوط الطويلة : الكتان , الصوف تتم بالمشط  
صناعة الخيوط المستمرة : كالحرير 
تخضع الليفة النسيجية إلى عدة عمليات كي تحول إلى خيط تختلف هذه العمليات باختلاف النسيج.
 
 









دراسة الــــــــــــخيوط
تعريف الخيط : عبارة عن ألياف قصيرة مجمعة ذات اتجاه موازي مثبتة بواسطة الفتل , قد تكون الألياف من طبيعة واحدة أو من طبيعة مختلفة و الاختلاط يكون في حالة اللبدة وفي بداية الغزل.
 دور فتل الخيط العادي : الفتل هو قوة مزدوجة تقع على الألياف النسيجية من اجل إلصاق بعضها ببعض ومضاعفة النقاط ,إتصال فيما بينها بواسطة تنظيمها الحلزوني مما يضفي على الخيط العادي مقاومته .
 خواص الفتل : تحدد خاصية الفتل على اتجاهه وقيمته 
         الاتجـــاه : حسب المقرر 1942 حدد الفتل اتجاهين 
الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلs : عبارة عن فتل الخيط بطريقة عمودية من اليمين اليسار وتكون الألياف الحلزونية في اتجاه الخط المتوسطs 
[image: ]


الفـــــــــــــــــــــــــــــتل z  : عبارة عن فتل الخيط بطريقة عمودية من اليسار إلى اليمين وتكون الألياف الحلزونية باتجاه الخط المتوسط للحرف z تحدد طبيعة اتجاه الفتل في الخيط العادي حسب المجالات الموجهة لاستغلاله 
[image: ]


القيمــــــــــــــــــــــــة : وهي قيمة او نسبة الفتل التي تقاس بعدد الدورات الحلزونية في المتر الواحد للخيط الجاهز ,   مثل : 400ف/م  =فتل / متر .
أما نوعية الفتل فتعين حـسب القيمة .
الفتل الضعيف: 200 الى 400 ف/م موجهة للخيوط التي تحتفظ بالليونة ولاستدارة وبالانتفاخ مثل خيط الطرز و الحشو , خيوط  للأقمشة المسردة والأقمشة الأسفنجية 
        الفتل المتوسط : من 500 الى 1000 ف/م انه شائع ويوجد في خيوط الخياطة والنسيج 
      فتل الستار :voile : 1200الى 1800 ف/م  يساهم في إعطاء وضحه للمظهر وتمتينه انه موجه خيوط الستار والموصلي mousseline  
              الفتل المجعد : crepe  : هو مجموع يفوق 1800 ف/م ,قد يصل الى 3000 ف/م بالنسبة للحرير انه موجه لإعطاء الأقمشة ثقل تهدل بدون لون ومحبب.
ملاحظة : إن الفتل بإفراط يمكن إن يكسر عددا معينا من ألياف الخيط  ,لذلك يجب تخفيض مقاومة هذا الفتل
















المـــــــــــــــــــــــــفتول
تعريف المفتول: عبارة عن تجميع خيطين أو أكثر من الخيط العادي الذي سبق فتله .
ويثبت من جديد بعملية الفتل .
كل مركب أو خيط عادي يسمى بالطرف تحدد تسمية المفتول حسب عدد الأطراف مثل المفتول ذو الطرفين المفتول ذو أربعة أطراف 
يمكن لمختلف الإطراف إن تكون من طبيعة واحدة أو من طبيعة و مختلفة وهذا النوع يسمى بالاختلاط mixte  مثل طرف واحد من الصوف , طرف واحد من الفيبران و الدباقة.
[image: ]
         دور فتل المفتول : إنها تساعد على إلصاق مختلف الخيوط المركبة ببعضها البعض وهذا لإعطائها مقاومة أكثر.
          قاعدة التجميع بالنسبة للاتجاه : إذا أردنا تثبيت طول المفتول s يجب اخذ الخيوط عند الفتل في الاتجاه المعاكس .إذا أردنا تمديد طول المفتول z شيئا ما يجب ترك نفس اتجاه الخيوط عند الفتل 
         قاعدة قيمة الفتل :عموما تكون نسبة المفتول اقل مقاومة من فتل الخيط العادي أي الأطراف .





الكابـــل
تعريف الكابل : هو عبارة عن مجموعة خيوط.
· إذا كان عدد المركب "الخيط العادي "غير معتبر فان تجميعه يتم بطريقة الفتل العادي ويسمى المفتول.
· إذا كان عدد المركب جد معتبر فان التجميع الأولي ثم النهائي وهذا المفتول يسمى بالفتل المضاعف او الفتل الثلاثي حسب عدد الفتل.
· هذا النوع من المفتولات يسمى كبل(حبل ثخين او مجموعة خيوط )
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الملفوفة
تعريف المـلفوفة : إنها عملية لف حول الخيط يستعمل كدعامة بخيط ثان يمكن أن يغطيه كاملا أو نسبيا.
الــتركيبة : يتكون من 
خيط مركزي أو دعامة Ame.
خيط اللف يلف حول خيط الدعامة بشكل حلزوني مضموم وهذا يسمى اللف Enroulant 
خيط الدعامة : يمكن أن يكون عاديا او مفتولا .
خيط اللف : يمكن ان يكون خيطا عاديا او خيطا مفتولا او خيطا معدنيا.
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4-معلومات عن التهيئة والمعالجة
1- التبيــــيض
الهدف : التبيض هو مجموعة من العمليات التي تهدف الى ازالة الانسجة بما يلي:
[image: ]
لونها الطبيعي : كالأصفر أو الرمادي الناجم  عن حضور المواد التلوينية 
اوساخ طبيعية : كالدسم, الشمع, مادة البكتيك
اوساخ مكتسبة : عن طريق الجني او الغزل او النسج.
· ان عمليات التبييض تختلف حسب طبيعة الانسجة 
· كل مادة نسيجية تحتوي على مواد مرافقة خاصة 
·  طبيعتها الكيميائية تسمح او تمنع استعمال بعض المواد
· التبييض يتم حسب تقديم الشكل الذي يكون عليه الأنسجة 
· لبدة او جزة: مثل القطن او الصوف   bourres
· شعر : مثل الكتان والشنفر  filasses 
· أسماط مدروسة ومبسوطة: مثل القطن المبلل  Nappes
· أشرطة ممشوط: مثل القطن والصوف Rubons
· شلة خيوط: مثل كل الأنسجة  Echeveaux
· الأقمشة: تتطلب عدة عمليات Tissus 
الأنسجة من اصل نباتي  : القطن 
أوساخ القطن في اجزاء الاقمشة :
· الطبيعية : شمع ,شحم , نسغ نباتي , املاح معدنية , مواد ملونة
· الداخلية : زيت القطن , بذور منسية  , زيت تشحيم الألات , مواد التصميغ          
عمليات تبييض أقمشة القطن :
       التحميص : grillage  هو ازالة الزئبر الذي يغطي القماش عن طريق حرقه , ويعطيه صفاءا وذلك بتمريره في اسطوانات مسخنة بالبخار او الكهرباء.
التصميغ : Désencollage بهدف ازالة مواد التغرية الموجودة في خيوط السدة , تتم عن طريق الغطس في الماء الدافئ
طبخ في الصودا : cuisson de soude  تهدف الى انحلال الشموع والشحوم تتم عموما في محلول الصودا ويمكن استبداله بمحلول كلسي.
التلوين : décoloration يتم بواسطة اكسدة مواد التلوين الموجودة في الياف المؤكسدات المستعملة هي ماء الاوكسيجين , ملح كلسي , الملح العادي , حسب اختيار الاكسدة تتم العملية بتمرير القماش بغطسه في محلول مؤكسد




الصــــباغة
الهدف : هدف الصباغة هو اعطاء الانسجة لونا مختلفا عن لونها الطبيعي  وهيئة جميلة 
الالوان المستعملة : استعملت الالوان الطبيعية منذ القدم وبدات تزول شيئا فشيئا 
     المصدر النباتي : نيلةIndigo  لون ازرق 
                      فوة Garance  نبات صباغي عروق احمر قررمزي
                       Compêche
      المصدر الحيواني : ارجوان  لون احمرPourpre
                        قملة النبات :    Cochenille قرمزية لون احمر 
      المصدر المعدني :حجر الأزورد Outremèr لون ازرق 
      أما الألوان الاصطناعية: فهي مبتكرة عن طريق الكيمياء مثل البنزين كسيلان , الفينول , زفت الحجري 
مبادئ الصــــباغة :
صباغة مباشرة : تمر الانسجة في حمام ساخن من الصباغة لتسهيل العملية لكن النتائج الضعيفة احيانا بالنسبة لثبات الالوان .
صباغة غير مباشرة : تشبع الانسجة بالتعاقب مرتين او اكثر في محلول الصبغة بما يؤدي ذلك الى اظهار تثبيت الون في الالياف .
[image: ]صباغة بالتخصيب : هي مادة طلاء تثبت اللون تخضع الانسجة لفعل التخصيب ثم تغطس في الصبغة هذه التركيبة تساعد في اعطاء لون ثابت .
الطرق المختلفة للصباغة : مرتبطة حسب حالة المادةالنسيجية 
صباغة الاقمشة : تغطس بلا نهاية في حمام ملون ساخن مثل الاقمشة الخفيفة .
[image: ] صباغة المشاقة: وضع الجزات والمشاقات داخل سلة مثقوبة ثم تغطس في حمام ملون بواسطة نظام دوار . [image: ]
صباغة الخيوط : تكدس الخيوط افقيا في برميل ثم تغمر  بحمام ملون بواسطة نظام دوار مستمر

صباغة الفتيلة : هي شلالة توضع على الدعامات في نظام دوار تغطس باستمرار في حمام ملون ساخن.
نوعية الصباغة : يجب ان تكون ابصباغة صلبة , بمعنى تلتحم تماما بالقماش و كما يجب ان تكون الصباغة صلبة اي تلتحم  تماما بالقماش كما يجب ان تكون  مقاومة للغسل ,للضوء, للعرق ,لتقلبات الطقس باستعمال المواد القلوية والمؤكسدة الماء  والمحاليل , اثناء عمليات الغسل والتنظيف.
اذا تمت الصباغة على القماش تسمى teint en piece
اذا تمت الصباغة على الخيوط تسمى قبل النسج tisse teint
    





معلومات عن التهيئة والمعالجة
الطــبع
الهدف : الطبع هو صباغة جزئية محددة المكان بهدف الحصول على الرسومات على احد وجهي القماش، 
الاقمشة المحصل عليها تسمى المطبوعة.
مبادئ الطباعة :
    الطبع المباشر : يطلا اللون على احد وجهي القماش ثم يضغط  لادخاله في مناطق محدودة و مخصصة للرسومات , ولتفادي انتشار اللون عن طريق الشعيرات  يجب ان تكون الصبغة ذات الطبيعة  الخاثيرة مثل:
1. نقوشات ملونة على عمق ابيض يسمى الطبع المباشر 
2. نقوشات بيضاء والعمق ملون
3. نقوشات ملونة على عمق ملون لكن بلون مختلف
النتائج : 2-3 يمكن الجصول عليهما :
عن طريق المخصصة reserves
 عن طريق التآكل   rongeages
      الطبع عن طريق التخصيص : يطبع على القماش ابيض المواد التي تمنع اللون ان يثبت في المناطق المطبوعة وتسمى المخصصة 
       الطبع عن طريق التآكل :  هذه الطريقة تكون بتوحيد اللون على القماش ثم تطبع بمواد التي تساعد في اتلاف اللون السابق في اماكن المطبوعة
المواد المستعملة في الطبع :
       الملون : المواد الملونة  غالبا ما تشبه الصباغة يكون اختيارها مكيف مع طبيعة الانسجة , ان مصير وطرق الصباغة للقماش تحدد كيفية الصاق
 مثل: - بعض الالوان تكون سهلة الاستعمال عند التحصيص من التآكل لان التآكل يتطلب استعمال مواد خطيرة بنسبة للالياف
· تصبغ الالياف بألوان الا في اماكن المطبعة بالتأكل 
التخثير : انها مواد غير ملونة  تساعد في اعطاء الالوان صلابة كافية يمكن ان تكون من: 
· المعدني : صلصال صيني kaolin  ابيض اللون يستعمل في الصباغة 
· نباتي : نشاء، صمغ gommes, amidon  مادة لزجة تستخرج من الاشجار
· حيواني : ألبومين caséine,albumine زلال ما تبقى من البذور
· مركبة: مشتقات السليلوز Ethylcellulose. Méthycellulose ميثيل السليلوز و ايثيل اليسليلوز
الطرق المختلفة للطباعة :
[image: ]
      الطبع بواسطة لوحة للنقش : تستعمل لوحات منقوشة ومزودة بنقاط المعالم لتسهيل النقل على مساحة القماش كل لوحة تبلل باللون وتلصق على القماش ثم تطرق بواسطة مطرقة لتثبيت اللون 
      الطبع بواسطة لفافات : تستعمل لفافات ذات نقوشات مجوفة مزودة باللون بواسطة الضغط يلصق القماش عليها ليطبع عليها اذا دعت الحاجة الى استعمال عدة الوان فيمرر القماش في عدة لفافات بالتتابع
      الطبع بواسطة لفافات : تستعمل لفافات ذات نقوشات مجوفة مزودة باللون , بواسطة الضغط يلصق القماش عليها ليطبع , اذا دعتالحاجة الى استعمال عدة الوان فيمرر القماش في عدة لفافات بالتتابع 
      الطبع بواسطة  sérigraphie lyonnaise :جهاز مزود من اطار مشكلا من نسيج رقيق مغطى ببرنيق للحماية ثم ترسم عليه رسومات بطريقة تمكن ازالته في المناطق التي تتطلب التلوين , بوضع الاطار على القماش فيطبع اللون بالمناطق التي بدون برنيق, انها عملية سهلة ولا تتطلب عدة وسائل.
      نوعية الطبع : انها نفسها التي نجدها في الصباغة بالاضافة الى الاحرى , يجب ان تكون الرسومات متطابقة في المناطق المخصصة , ويجب ان لا تنتشر الالوان عن طريق الشعيرات .


التـهيئة
 الهـدف : التهيئة هي مجموعة عمليات التجهيز والمعالجة تجري على خيوط للاحتفاظ على شكله ثم على القماش بهدف إصلاح عيوبه وإضفاء وجها جميلا مع إدخال ميزات جديدة تفيد في عملية البيع.
اختيار التهيئة: يجب اخذ بعين الاعتبار:
طبيـعة الالياف : التي تسمح او تمنع بعض العمليات  الميكانيكية او الكيميائي.
تركيب االقماش : تهيئة كليكوت، مسترخية،  موصلي انها مختلفة برغم ان مصدر الانسجة من  اصل واحد وهو القطن .
مصيـر القـماش : ان تهيئة القماش العازل والقماش السميك مختلفة بالرغم من ان المصدر واحد وهو القطن
 تصنيف التهيئة كالتالي:
التهيئة الميكانيكية : التي تستعمل خاصة بأعمال ميكانيكية كالضغط الحك و المد والتطبيق في الماء الساخن
التهيئة الكيماوية : تتم بتدخل المواد المختلفة التي تتفاعل سطحيا او عمقا مع المواد المختلفة المكونة قصد التغيير كليا
التهيئة والمعالجة المحولة لسطح القماش : 
الصقل calandrage: ينفذ بواسطة اسطوانتين ساخنتين جدا مضغوطتين تدور في الاتجاه المعاكس يمرر القماش لتسحق وتصقل خيوط لاعطاء اكثر لمعانا للقماش.
 التمويج moirage:تتم بنفس العملية السابقة الا ان القماش  يطوى تبعا لطوله مشكلا سمكين ثم يضغط على الوجه لاحداث عملية الاحتكاك للحصول على سطحا متموجا وبراقا.
النقشGaufrage  : بواسطة اسطوانتين ساخنتين منقوشة احداهما مقعرة والاخرى بارزة يمرر القماش المبلل فيطبع على سطحه بهدف اظهار رسومات بارزة لامعة واخرى مقعرة باهتة مع تغيير بريق الضوء في كل مرة.
 المرسرة Mercerisage: يغطس القماش في حمام من الصودا المركزة في درجة الحرارة الطبيعية لمدة 5 دقائق فتنفخ الليفة  وتاخذ شكل مستدير وعند خروجه من ذلك الحمام يصبح القماش لين وذو مظهر لماع الهدف منه هو اكتساب بريق دائم , مقاومة ميكانيكية  اكثر جفافا او تبليلا , زيادة القرابة بين الالياف عند بعض الالوان
التلميع Glaçage: تتم بتبليل سطح القماش بمادة النشاء , الصمغ , الشمع النباتي او الحيواني ويترك لاشباعه بهدف توحيد الخيوط , واضفاء على القماش لمعانا , عند اتصال القماش الملمع بالماء تختفي تلك المادة بسرعة .
التحميص Grillage: تهدف هذه العملية بإزالة الزغب على السطح القماش أو الخيط وهذا لإعطاء مظهر ناعم موحد ودعم فعالية المعالجة كالتبييض و الصباغة الطباعة......الخ  يتلف الزغب بتمرير القماش على صفيحة حديدية جد ساخنة 
التطريقMatage : تهدف إلى إنقاص من لمعان الأنسجة الكيميائية  بإضافة مادة الأكسيد التيتان داخل الكتلة قبل مرورها إلى عملية الغزل.
التضميم Foulage: تتم في  آلة مزودة باسطوانات ومطرقة, مع الحرارة العالية  يمرر القماش  أين يطرق ويحك  ويضغط  بقوة فيتماسك ويتقلص سطحه في اتجاهين بهدف الحصول على قماش أكثر سمك وكثافة وأكثر مقاومة, تطبق على أقمشة صوفية.
التلبيد : feutrage  انها عملية تشبه التضميم الا انها اكثر تطورا .
-ان الطريقتين تطبق على الاقمشة الصوفية 100/100 والاقمشة المختلطة والتي يكون الصوف اعلى نسبة فيها .
التقبب  cloquage تتم بمعالجة تقنية خاصة بواسطة اسطوانتين ساخنتين بدرجة 80° فيمر الخيط او القماش لاحداث عملية الانكماش و عند التسدية تستعمل خيوط عادية وخيوط مقلصة ثابتة مرة في السدة ومرة في اللحمة بهدف احصول على قماش مقبب ذو نوعية دائمة المرونة وعدم التجعيد .
الكشط grattage : انها عملية كشط,احتكاك , تزغيب,وتشعيب الالياف جزئيا على احد الوجهين او كلاهما بتمريره في الة تحمل اسنان حديدة بهدف تكثيف السمك ويصبح اكثر ليونة , طراوة , مرونة واننتفاخا ,تطبق على الاقمشة ذات الياف قصيرة مثل القطن و الصوف النيلون, ان القماش الصوفي يسمى : 
Drapé: لما تكون الالياف مسطحة .
Velours : لما تكون الالياف واقفة .
معالجة بالنشا : يتم بتغطيس القماش في محلول من مادة نشوية النباتية التي لها قدرة الانتفاخ ثم يكوى ويجفف عن طريق الحرارة بهدف تقريب الخيوط وانضمام العقد وتقوية القماش في نفس الوقت ياخذ السطح بريقا ,تتم على اقمشة خفيفة وشفافة .
التهيئة l’appretage: انه نفس مبدا المعالجة بالنشا الا ان العملية تتم على القماش  بهدف الحصول على استقرار دون البحث عن اللمعان او البريق .
الصمغ gommage  : تتم باطلاء السطح القماش بالصمغ المحلول ثم يجفف , هذه العملية تتم على اقمشة مخملة على كتلتين ووجهين بهدف تقويته وتصلبه.
الجز (القص) tondage : ترمي هذه العملية الى ضبط وتسوية ارتفاع الالياف حسب الكشط بواسطة اسطوانتين لها اطراف حادة .
التخميل veloutage : ترمي هذه العملية الى نصب وتعديل الياف القماش عن طريق اسطوانتين مدعمة باسنان للحلج وتدور بسرعة لاعطاء درجة الخملة مما يضبط بينهما القماش .
التجعيد ratinage : بواسطة  دوران الة التجعيد يمر فيها القماش ترمي هذه الالة الى لف وجعد باقة مخملة بهدف الحصول على قماش ذو مظهر مزغب وهذا حسب الموضة .
الضغط pressage :ترمي هذه العملية الى ازالة الطيات واللمعان في القماش واعطائه مساحة موحدة وتنفذ بواسطة  الرطوبة .
ازالة اللمعة decatissage : انها عملية الضغط ثم ازالة اللمعة  ترمي  هذه العملية الى نزع فائض من بريق او لمعان وفي نفس الوقت يثبت القماش لكي لا يتقلص ويفقد اللمعة تماما يخضع الى عملية تفاعل البخار المائي.
 الغير قابلة للانكماش infroissable : تتم على اقمشة قطنية , الكتان  والانسجة الاصطناعية تتغير الليفة الى  حد بعيد الجانب الكيميائي بهدف منع القماش بالاحتفاض بالطيات المفاجئة بتمريره في حمام ساخن مزود بمادة الراتنج , لتحسين مظهر القماش الذي يتطلب عملية الكي خفيفا       
الكتيم لا ينفذ منه impreméabilité  : ترمي هذه العملية الى منع خرق الماء ومرور الهواء الساخن داخل القماش وتتم باكلاء القماش بمحلول من الكلوتشوك , الراتنج الطبيعي ثم يترك حتى يتبخر المحلول يصبح القماش صلب ولا ينفذ منه السوائل ولا الغازات .
الانكماش  irrétrecissabilité : تهدف الى حذف وخفض عملية تقليص الاقمشة على القطن , الصوف ة المركبة , يغطس القماش في محلول من الكلور لازالة خراشيف المكونة للصوف وهذا بهدف عدم تمكنها من التلبد مما ينقص عملية التضييق و الانكماش .
 









الدليل العالمــي لصيانة المواد النسيـجية
- إنها مجموعة من الرموز تمثل (رسوم أو حروف) تلخص في شروط صيانة المواد. تأتي هذه الترجمة على شكل رموز ولها إيجابيات مدرجة في جميع الدول .
كيفية استعمال الرموز:
الوعاء مملوؤ بالماء يشير إلى درجة حرارة الحمامات
[image: ]
مثلث يسجل عليه رمز CL يعطي الاشارات باستعمال ماء جافيل
[image: ]
مكواة الكي تشير الى درجة الحرارة التي يجب ان تحترم، النقط داخل قاعدتها تشير الى ضبط مثبت الحرارة
صناعة الألبسة 
و الأنسجة 
[image: ]
الدائرة تحمل بداخلها حرف كبير يعطي اشارات للتنظيف على الجاف وازالة البقع
[image: ]
ملاحظات
· عندما لا يتحمل المنتوج المعالجة يكون الدليل مرفوق برمز×.
· عندما يكون اصل المنتوج من مواد مخلوطة  يستعمل الدليل على النسيج الاكثر ضعفا.
مثال: الدليل الصيانة للمنتوج صوف+الكلوروفيبر.
· بعض المنتوجات المعالجة  يمكن تعديل الدليل الصيانة للمادة مثل صقل والتمويج بعدم غسلها.
 ×سميت  بالصليب سانت اودغي تمثل كرمز للمعالجة الممنوعة


الفصل الثالث
                      دراسة الخيوط 
 








الفصل الرابع
دراســـــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــات تهيئة والمــــــــــــــــــــــــــــــعالجــــــــــــــــــــــــة                       
 








الفصل الخامس
                      الدليل العالمي لصيانة المواد النسيجية 
 







الفصل الأول
  دراسة الأنسجة
 حسب المصدر







الفصل الثاني
                      دراسة أنواع التسدية 
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